제올라이트 4A 및 5A에서의 유효확산계수 측정에 관한 연구

박종선, 양재영, 이창하

연세대학교 공과대학 화학공학과

A study on measurements of effective diffusivity of zeolite 4A and 5A

Jong-Seon Park, Jaeyoung Yang, Chang-Ha Lee

Dept. of Chem. Eng., Yonsei university, Korea

서론

제올라이트 4A 및 5A는 N2/O2분리, CO2, CO, CH4, N2로부터 H2의 분리정제 및 파라핀분리와 같은 기체흡착분리공정에 널리 이용되어 왔다[1]. 이러한 제올라이트에서 소형분자(small molecule)의 흡착속도는 주로 미세공확산(micropore diffusion)에 의해 결정되며, 따라서 흡착분리공정의 설계 및 모사에 있어서 흡착평형뿐만 아니라 흡착속도-즉, 미세공확산계수(micropore diffusivity)에 관한 정확한 데이타는 필수불가결하다고 할 수 있다[3]. 제올라이트에서의 확산계수는 거시적 및 미시적 방법에 의해 여러 연구자들에 의해 측정되었는데, 거시적방법으로는gravimetric법, volumetric법, frequency response법, chromatography법 및 Wicke-Kallenbach법등이 있으며, 미시적 방법에는 NMR법, neutron-scattering측정법등이 있다[7]. 제올라이트에서의 확산계수측정은 확산기구의 다양함과 독특한 기공분포에 기인하여 예상보다 매우 어려우며, 문헌에 보고된 데이타중에서도 유사한 조건의 동일계에 대해서 측정방법의 차이에 따라 심하게는 차수(order of magnitude)의 차이를 보이는 경우도 있다[3,7]. 이는 주로 측정방법의 특성과 범위, 물리적 조건의 미세한 차이에 기인하지만, 때로는 외부의 열전달 및 물질전달저항에 영향을 받아 생기는 경우도 있다[6,7]. 외부저항 및 대기공확산(macropore diffusion)과 미세공확산을 함께 고려한 수학적 모형이 여러 연구자들에 의해 제시되었지만, Ruthven은 고려하는 매개변수가 늘어날 수록 각각의 정확도는 감소한다고 지적하였다. 따라서, 정확한 미세공확산계수를 얻기 위해서는 실험상에서 대기공확산 및 외부저항에 의한 영향을 최소화하는 것이 중요하다고 할 수 있다.

한편,  미세공내에서의 확산은 확산기구에 따라 기공확산(pore diffusion)과 표면확산(surface diffusion)으로 나눌 수 있으며, 실제 확산현상은 이 두 기구의 복합적인 작용에 의해서 일어나게 된다. 그러나, uptake curve fitting을 통해 확산계수를 구하는 경우 흡착등온선이 비선형이 아니면, 이 두 확산기구의 기여를 분리해 내는 것이 부정확해 진다[2]. 흡착등온선이 선형에 유사한 경우에는 모든 확산기구의 기여가 총괄된(lumped) 유효확산계수(effective diffusivity, apparent diffusivity)를 얻을 수 있다.  이와 같이 얻어진 유효확산계수는 실제 흡착분리공정의 설계 및 모사에 널리 이용되고 있다[1].

본 연구에서는 gravimetric method, uptake curve fitting을 이용하여 제올라이트 4A, 5A에서의 CH4, CO2, N2의 유효확산계수(effective diffusivity)를 측정하여 이의 농도 및 온도의존성을 살펴보고, 실험적 및 이론적인 해석을 통해 미세공확산에 의해 흡착속도가 지배됨을 규명하고자 한다.

흡착속도모형

흡착속도모형을 설정하기 위해 세운 가정은 다음과 같다.

ㄱ) 흡착열의 열전달속도는 매우 빠르며, 따라서 흡착제의 온도는 일정하다.

ㄴ) 흡착질 농도의 변화가 적어서 흡착이 일어나는 동안 확산계수는 일정하다.

ㄷ) 외부의 열전달 및 물질전달저항은 없다.

ㄹ) 흡착상에 비해 기상의 부피가 매우 크기때문에 압력변화는 없다.

위와  같은 가정하에서 흡착속도는 미세공확산에 의해 지배되며, 이때 Fick’s 2nd law에 의한 확산방정식과 가정에 적절한 초기조건 및 경계조건에 의해 얻어진 해석적인 해는 다음과 같다[8].

µ §			(1)

여기서µ §는 fractional uptake, µ § 는 결정의 반지름, µ §는 유효확산계수이다.

실험방법 및 이론적 해석

본 실험은 273.15K, 283.15K, 293.15K, 303.15K의 온도와 0-1 atm의 압력범위에서 행하였으며, 흡착제로는 제올라이트 4A와 5A(4-8mesh, Davison Grace Co.)를 사용하였다. 흡작질로는 순도 99.9%이상의 CH4, CO2, N2기체를 사용하였다.

Transient uptake 및 평형흡착량은 Fig. 1에 나타낸 Cahn 2000 electrobalnce를 이용하여, 중량법(gravimetric method)으로 측정하였다. 매 실험마다 흡착제는 340℃, 10-5mmHg에서 7시간이상 활성화시켰으며, 계를 진공시키기 위해 oil rotary vacuum pump와 diffusion pump를 이용하였고, 그 진공도는 Mcleod gauge를 이용하여 측정하였다. 흡착질의 압력은 수은 manometer로 측정하였으며, 흡착과정중 등온조건을 유지하기 위하여 온도 controller가 연결된 항온조를 설치하여 사용하였다. 또한 transient uptake는 cahn balance console에 연결된 레코더를 통해 기록하였다.

각 uptake실험은 확산계수의 농도의존성을 최소화하기 위하여 압력변화를 작게  유지하면서 연속적으로 행하였으며[4], Fig. 2에 이러한 stepwise uptake실험의 예를 나타내었다.

Fig.2에서 예시된 것처럼 유효확산계수는 (1)식을 실험데이타에 curve fitting하여 구하였으며,  uptake curve의 평형값으로부터 순수평형데이타를 얻었다.

실험결과 및 고찰

제올라이트내의 흡착속도는 소기공확산이 지배함을 보이기 의해 다음과 같은 예비실험을 행하였다.

ㄱ) 압력변화의 크기를 변화시켜 실험하였을 때, 유효확산계수의 변화가 없었다. 이로부터 흡착이 일어나는 동안 확산계수는 일정하다는 가정이 타당함을 알수 있었다.

ㄴ) 반지름이 1mm인 pellet과 1.5mm인 pellet에 대하여 동일한 조건에서 실험하였을 때, 유효확산계수의 변화가 없었다. 따라서, 대기공확산은 전체 흡착속도에 영향을 주지 않으며, 무시할 만 하다[2].

ㄷ) µ § 를 시간에 대하여 도시하였을 때, 흡착후반부의 실험값을 연결한 직선의 절편값이 대략 6/(2이었으며, 따라서 외부의 열전달 및 물질전달저항은 무시할 수 있다[2].

Fig. 3에  제올라이트 5A에 대한 CH4의 흡착등온선을 나타내었으며, Henry’s law영역에 포함되기 때문에 대략 선형의 형태를 보이고 있다. 그러나, 압력이 증가하면서 선형으로부터 약간의 편차를 보이고 있으며,  이러한 흡착등온선의 비선형성으로 인해 확산계수의 농도의존성이 존재함을 예측할 수 있다.

제올라이트에서 확산계수의 농도의존성은 다음과 같은 Darken equation으로 표현된다[5].

µ §							(2)

윗 식에서 µ §는 corrected diffusivity이며, 유효확산계수의 농도의존성은 이 corrected diffusivity의 농도의존성과 열역학적 수정인자(µ §)에 의해 결정됨을 알 수 있다. 그러나, corrected diffusivity는 대부분의 경우 농도에 무관한 것으로 보고되었으며[2], 따라서 유효확산계수의 농도의존성은 열역학적 수정인자에 기인하게 된다.

흡착등온선이 Langmuir형인 경우 (2)식은 다음과 같이 된다.

µ §							(3)

Fig. 4에 제올라이트 5A에서 CH4의 유효확산계수를 fractional saturation에 대하여 도시하였다. 실선은 (3)식에 의한 이론치이며, 흡착등온선의 비선형성에 기인하여 흡착량이 증가함에 따라 유효확산계수가 증가함을 알 수 있다.

제올라이트에서 확산은 활성화과정(activated process)이며, 따라서 확산계수의 온도의존성은 다음과 같은 Eyring equation으로 나타낼 수 있다[5].

µ §						(4)

여기서, E는 활성화에너지이다.

제올라이트 5A/CH4 계의 경우 E는 2.868 (kcal/mol), D(는 4.165255 (1/s)이었다.

참고문헌

1.	Yang, R. T. : “Gas separation by Adsorption processes”, Butterworths(1987)

2.	Ruthven, D. M. & Jorg Karger : “Diffusion in zeolites  & other microporous solids“,

John Wiley & Sons, New York (1992)

3.	Ruthven, D. M., Separation Technology( Process Technology Proceedings), 11, 1(1994)

4.	Stonadge, P. R., Benham, M. J., and Ross, D. K., Separation Technology (Process Technology Proceedings), 11, 129(1994)

5. Barrer, R. S. : “Zeolites & clay minerals as sorbents and molecular sieves”, Academic Press,  New York(1978)

6. Xiao, J. and Wei, J., Chem. Eng. Sci., 47, 1123(1992)

7. Xiao, J. and Wei, J., Chem. Eng. Sci., 47, 1143(1992)

8. Crank, J. :”The mathematics of diffusion”, Clarendon press, Oxford(1975)

µ §

§  µ §