이산화탄소의 전환반응에서 알칼리담지 철촉매의 건조에 따른Morphology연구

조영근, 김 호,전기원,남상성, 최명재,이규완

한국화학연구소

화학기술연구단 1팀

대전광역시 유성구 장동 100번지

Morphological study on the drying parameters of alkali promoted Fe based impregnation catalyst in catalytic conversion of carbon dioxide

Y.K.Cho, Ho.Kim,K.W.Jun,S.S. Nam, M.J.Choi, K.W.Lee

Advanced chemical technology division 1

Korea Research Institute of Chemical Technology

P.O Box 107,Taejeon, Yusung,Taejeon, Korea

요 약

이산화탄소의 촉매상 전환반응에 의하여 저급 올레핀류를 포함하는 탄화수소계 화합물을 제조하기 위하여 일차적으로 선정된 Fe-K/γ-Al2O3계(Fe의 함량 20%, Fe/K의 mol비 0.5)촉매제조단계의 특성을 연구하였다. 이때 수십gr단위로 촉매제조시 일정한 성능과 활성을 유지하기 위하여는 단계별 변수의 영향고찰을 통한 최적조건의 확립이 필요하였다. 본 실험에서는 우선 함침용액의 혼합을 거쳐 얻어진 슬러리의 건조 및 소결조건에 따른 촉매의 비표면적 및 기공의 거동을 촉매활성과 연계하여 실험하였다. 이 결과 기존의 증발건조에 비하여 동결건조 또는 초임계건조에 의한 촉매제조에서는 기공의 모세관력이 감소됨에 따라 기공막힘등이 줄어들고 결과적으로 비표면적이 다소 증가되는 경향을  관찰할 수있었으며 궁극적으로 기공의 모세관력을 감소시켜 건조한 제조조건에 의하여 촉매활성이 향상된 결과를 얻었다.

Key Word : Hydrogenation of carbon dioxide, formation of hydrocarbons from CO2, drying

effect in impregnation catalyst

서 론

지구환경보존을 위한 다양한 기술확보를 위한 연구가 여러분야에서 활발히 이루어지고 있다. 특히 온실기체에 의한 기후변화 및 해수면상승의 예측등으로 향후의 산업구조개편등이 불가피할 것이라는 견해가 확산되고 있는 시점에서 다양한 기술개발을 위한 기반연구가 국내.외에서  활발히 이루어지고 있다.

본 연구팀에서는 기여도가 55%이상으로 가장 큰 이산화탄소의 저감과 자원으로의 활용기술을 확보하고자, 메탄올 및 탄화수소로 전환시키기 위한 촉매탐색 연구를 수행한 바 있다. 특히 F-T반응과의 연계를 위한 기반연구로서 Fe계 촉매의  표면특성분석과 활성조건실험을 거쳐 여러 촉매중에서 알칼리가 첨가된 철촉매를 일차 촉매계로 선정하였으며, Fe-K/γ-Al2O3계(Fe의 함량 20%, Fe/K의 mol비 0.5)인 촉매에서 탄화수소의 선택성과 이산화탄소의 전환율이 가장 높으며, 동시에 메탄의 선택성이 매우 낮다는 결과를 발표했다(1). 이와 함께 실험실 규모의 촉매활성화 시스템의 결과를 토대로 촉매량을 20배 증가시킨 이산화탄소 촉매상 고정화 시스템을 설계, 제작한 바 있다. 이에 따라 실험실 규모에 비하여 다량의 촉매를 제조하여야 하며, 촉매제조 단계변수들의 최적화가 선결되어야 일정한 활성을 유지할 수 있는 촉매공급이 가능하므로 관련된 단위반응에 따른 여러 가지 변수와 촉매구조의 변화를 측정하고자 연구하고 있다.

본 실험에서는 우선 Fe-K/γ-Al2O3촉매계의 함침제조단계에서 용액의 혼합을 거쳐 얻은 슬러리의 건조와 소결 조건이 촉매의 기공이나 입도등에 미치는 영향을 고찰하고자 실험하였다. 특히 통상적인 증발건조법과 초임계건조법 및 동결건조법을 통하여 제조된 촉매입자의 기공분포 및 표면특성을 비교함으로서 촉매활성과의 상관관계를 살펴보고자 실험에 착수하였다.

건조단계에서 촉매기공의 모세관력(Pc)은 다음과 같은 식으로 표현 된다.

2(γSV -γSL)              2γLV  cos(θ)

Pc = -                    =   -

a                          a

여기에서  γSV 와,γSL, γLV는 각각 고체-기체, 고체-액체 및 액체-기체 계면에서의 계면장력이며, a는 모세관 즉 기공의 직경을 나타낸다.  위의 식에서 보듯이 기공의 직경이 작을수록 모세관력은 더 크게 작용을 하게 된다.  또한 모세관력은 각 상의 계면장력의 함수로서 표현됨을 알 수 있으며, 비표면적과 기공의 형태에 많은 영향을 받는 촉매계에서는 모세관력의 조절이 매우 중요하다.

한편 모세관력을 조절 할 수 있는 방법으로서는 다음과 같은 조건이 도입될 수 있다. 즉 임계온도, 임계압력 이상의 조건에서 기공내에 존재하는 액체를 건조를 하게 되면 고상과 액상의 경계가 없어지므로 모세관력이 작아지며 모세관력에 의한 기공의 수축현상이 감소될 수 있을 것으로 기대할 수 있다.  본 실험에서는 초임계 용매로 이산화탄소를 사용하였는데 이산화탄소의 임계점은 Tc = 304.25 oK, Pc = 7.36 MPa로서 다른 초임계용매에 비해 상온에서 임계점에 도달할 수 있고 비교적 안정한 화합물이기 때문이다.  Silica gel의 제조시 이러한 초임계건조에 의해 bulk density가 0.03 g/cm3으로 아주 낮게 제조한 예도 있으며(2), 초임계 건조에 의한 monolithic gel의 제조에도 초임계 건조법을 사용한 연구가 발표되었다(3).  이들에 의하면 gel을 전형적인 가열건조경우에는 액상과 고상의 계면에서 발생하는 모세관력이 일반적으로 큰 영향을 미치지만, 초임계상태의 건조조건에서는 고-액의 계면이 없어지므로 건조시에 모세관력에 의한 기공의 수축 혹은 막힘을 현저히 감소시킬 수 있었다.

또한 동결건조의 방법도 기공내의 액체를 동결하고 감압에 의하여 응고된 고체를 승화시켜서 건조하는 방법으로서, 액상과 고상의 계면을 형성시키지 않은 상태에서 건조시키므로 모세관력을 줄일 수 있기 때문에 큰 비표면적의 입자를 얻을 수가 있을 것으로 기대되어 실험에 사용하였다.

실험

함침법에 의한 Fe-K/γ-Al2O3촉매의 제조는 1M-Fe(NO3)3.9H2O (aldrich,99.00%)용액에 K2CO3를 K/Fe몰비를 0.5로 섞고75~ 80 ℃를 유지,교반하면서 Fe wt%가 20.0 %로 되도록 알루미나(γ-Al2O3 : BET 표면적157 m2/g, pore volume 0.407 cc/g, Ave. pore diameter 104 ㎚)를 첨가하여 제조하였다. 3-4시간동안 교반시키며 증발에 의하여 용매를 일차 제거한 후, 함수율이 23.35 wt%인 고체.액체 혼합상(슬러리)을 얻어 본 실험의 원료로 사용하였다.

초임계건조는 이미 얻어진 슬러리 38.0g을 autoclave내에 넣고 이산화탄소를 이용하여 온도를33 ℃, 압력을 7.4 MPa으로 유지하여 1시간동안 유지하여 내부의 수분과 이산화탄소가 평형을 이루도록 한 후에 부착된 밸브를 이용하여 압력을 제거하였다. 이때 배출되는 개스의 수분분석을 통해 상대습도가 1 %이하로 될때까지 반복하여 초임계건조의 종결점으로 취하였다. 또한 동결건조에서는 동일한 슬러리38.0g을 감압건조기에 넣고, 액체질소를 이용하여 온도를 -70 ℃이하로 유지시킨 후에 건조기의 압력을 1 torr로 내렸다. 건조의 종결은 진공펌프에 의해 배출되는 개스의 수분분석을 통하여 상대습도가 1 %이하로 되는 점에서 동결건조가 완료된 것으로 실험하였다. 또한 통상의 가열건조는 고체.액체 혼합상을 38.0 g을 취하여 muffle furnace에 넣은 후 10℃/min의 속도로 120℃까지 승온한 후 24시간동안 유지하여 가열건조를 종료하였다.

상기의 세 가지 방법에 의해 건조된 분말들을 각각7.65g 취하여muffle furnace내에서 10℃/min의 속도로 120℃까지 승온하여 2시간동안 유지한 후, 각각 10, 30, 60및 350℃/min의 승온속도에 따라 350℃까지 온도를 높였다. 3시간유지후, 500℃(승온속도는 10℃/min로 통일)에서 24시간동안 유지시켜 활성분이외의 물질을 제거한 후 분석하였다. 즉 건조법 및 소결시 승온속도에 따라 제조된 촉매의 특성을 BET의한 표면적과 기공의 평균크기, 기공의 분포 및 형상에 대한 고찰을 하였다. 그리고 chemisorption을 통해 CO2와 H2의 화학흡착량을 관찰하였고, XPS(X-ray photoelectron spectroscopy)를 통하여 Fe에 관하여 관찰하였다.

Fig. 1 . Schematic diagram of fixed bed tubular reactor system .

촉매의 활성실험을 위하여 각각의 조건에서 제조, 소성된 촉매를CIP(Cold isostatic press)로 성형한 후 분쇄하여 20~40mesh크기의 입자를 선별하었다. 촉매 0.5g을 반응기에 충진하고 450℃에서 50ml/min으로 수소를 통과시키며 14시간동안 환원을 하였다.

이후 반응기온도 및 압력을 300℃,10atm으로 유지시키고 반응개스를 950ml/hr으로 흘려주고, 24시간이후 생성물의 농도를 분석하였다. CO와 CO2, H2, H2O의 분석에는 Polar PLOT Q capillary column을 사용하였고, PoraPak Q column을 사용 CH4, C2H4, C2H6...등의 탄화수소를 분리하여 각각FID와 TCD detector에 의하여 검지 하였다. 각 생성물과 미반응물들에 대한 정량분석을 위해 표준과학(연)에서 제조한 표준개스를 사용하였다. 이 결과를 토대로 전환율과 선택도를 계산하였다.

결과 및 토론

이러한 실험의 결과로 기존의 일반 가열건조법에 비하여 높은 비표면적을 갖는 촉매를 얻을 수 있었다. 그러나 본 실험에서 담체로서 사용된 γ-Al2O3는 시판제품으로서 자체의 비표면적이 157m2/g이었으며 그 증가폭은 크지 않았다.

그럼에도 불구하고 본 실험에서는 임의의 비표면적을 갖는 촉매의 담체를 사용한 함침법 촉매제조단계에서의 건조방식과 조건이 비표면적과 촉매의 활성등에 긍정적 영향을 끼침을 확인하였다. 특히 증발건조 및 동결건조, 초임계건조와 소결조건에 따른 기공의 변화와 촉매활성등이 비교되었으며, 통상의 가열건조 및 소결에 의하여 제조된 촉매의 BET에 의한 표면적과 화학흡착량과 이 촉매상에서의 전환율 및 olefin선택율을 Table 1에 나타내었다.

Table 1. BET surface area and chemisorption amount of catalysts

|  | γ-Al2O3 | Fe/γ-Al2O3 | Fe-K/γ-Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| BET, m2/g | 157 | 128 | 92 |
| CO2 uptake, μmol/g | - | 167 | 514 |
| H2 uptake, μmol/g | - | 31.0 | 20.1 |
| CO2 conversion, % | - | 22.84 | 30.37 |
| C2~C4 olefin/(olefin+parffin) | - | 0.58 | 91.28 |

*Temp.:300℃, Pressure:10 atm, SV:1900 ml/hr

또한 가열건조를 거쳐 제조된 촉매를 사용하여 반응시킨 결과 C2 ~ C5성분들에 대한 선택도 및 생성물의 탄화수소류 분포를 Table 2에 나타냈다.

한편 기타 건조법 및 소결에 따라 제조된 촉매의 활성결과가 비교,분석되었다.

Table 2. Catalytic activity of Fe-K/Al2O3 catalyst

|  |  |  | Selectivity(C mol%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 conversion(%) |  |  | CO |  |  |  | HC |  |  |
| 30.37 |  |  | 40.64 |  |  |  | 57.62 |  |  |
| Hydrocarbon distribution (C mol%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | C2= | C2 |  | C3= | C3 | C4= |  | C4 | C5> |
| 12.74 | 9.71 | 1.80 |  | 17.04 | 2.09 | 16.94 |  | 0.28 | 39.39 |
| C2~C4 olefin / (olefin + paraffin) % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

References

1. Pyoung Ho Choi, Ki-Won Jun, Soo-Jae Lee, Myoung-Jae Choi and Kyu-Wan Lee,

Catalysis Letter, 40  (1996) 115-118.

2. J.G.van Lierop, A.Huizing, W.C.Meerman, and C.A.M.Mulder, J.Non-Cryst. Solids , 82

(1986) 265-270

3.T. Woignier, J.Phalippou, and J. Zarzcki, J.Non-Cryst. Solids, 63 (1984) 117-130.