고분자/용매계 에서의 열역학적 물성측정

최은현, 김지수, 유기풍

서강대학교 화학공학과

Measurement of Thermodynamic Properties in Polymer/Solvent System

Eun-hyun Choi, Jisoo Kim, Ki-Pung Yoo

Dept. of Chem. Eng. of Sogang Univ.

서론

고분자/용매계에 대한 용해도 데이터는 고분자 산업의 공정설비 디자인에 필요하다. 또한, 고분자에 대한 산업적인 이용이 날로 증가하고 고급화되어 가므로 고분자 및 고분자 프로세싱에 관련된 고분자 혼합물의 물성데이터는 그 중요성이 한층 더 크다고 해야 할 것이다. 그러나 일반적으로 높은 분자량을 지닌 물질의 혼합물은 작은 분자량 물질에 대한 열역학적인 이론으로 예측하기가 어렵다. 이러한 거대 분자들의 거동에 관한 정보는 열역학적 물성측정으로부터 얻을 수 있다.

본 연구에서는 범용성과 상용성이 있는 PDMS, PPO, PEG에 대하여 고분자의 분리특성을 나타내 주는 용매의 활동도를 실험적으로 구하였다. 실험자료를 얻기 위하여 사용된 저압 상평형 장치는 진공 마이크로 밸런스로, 고분자/용매계의 수착량과 활동도 계수를 중량법(Gravimetric method)으로 구하였다.

실험을 통하여 얻어진 자료는 기존 문헌을 통해 보고된 고분자/용매계 데이터와 비교하여 장치의 신뢰성을 확인하였고, 또한 실험 데이터가 존재하지 않는 계에 대해서 실험 데이터를 확장하였다.

실험

실험에 사용된 고분자는 Poly(dimethylsiloxane) (Mn:26,000 ; Dow Corning Co.)과 Poly(propylene oxide) (Mn:2,000 ; Aldrich Co.), Poly(ethylene glycol) (Mn:600 ; Aldrich Co.)이며, 용매로는 HPLC급(J.T.Baker) n-heptane과 methanol, ethanol을 전처리 없이 사용하였다.

고분자 용매계에 대한 수착평형 측정실험을 위한 장치의 개략도가 Fig.1에 나타나 있다.    실험장치는 고분자에 수착된 용매의 양을 측정하는 중량 측정부와 시스템의 온도를 일정하게 유지시켜주는 항온부, 그리고 시스템의 압력을 조절하는 진공부로 크게 나눈다.

항온부는 ±0.5oC 의 범위 내에서 일정한 온도를 유지할 수 있는 Air bath[T3], 그리고 각각 이중쟈켓으로 제작된 용매 저장조[T1]와 측정칼럼[T2]에 사용되는 ± 0.005oC의    정확도를 가진 항온조(Polyscience 9710) 두 개로 이루어져 있다. 용매로 인한 진공 마이크로 밸런스의 부식과 시스템내의 응축을 방지하기 위해 각 항온 장치들의 온도는 TB3(T3)>TB2(T2)>TB1(T1)로 제어된다. 중량 측정부는 0.001mg의 단위로 수착량을 측정할 수 있는 진공 마이크로 밸런스(Satorius Vacuum Micro-balance M25D-V)와 수착된 용매의 양을 프로그램된 시간간격으로 저장하는 Data Storage[PC]로 이루어져 있다. 진공 마이크로 밸런스 장치는 실험 시 leakage의 발생을 방지하기 위해 10-4 torr이하의 압력을 1주일 이상 유지할 수 있는 저압력 유지 능력을 가지고 있다. 시스템의 압력을 조정하거나 고분자를 순수하게 만들기 위한 진공부는 진공펌프(precision D-25, Japan)와 냉각트랩으로 이루어져 있다.

Fig.1. Schematics of the microbalance vapor-sorption apparatus

실험을 시작하기에 앞서, 시스템 내부를 진공상태로 만들어 고분자 시료 내에 포함된 불순물을 탈착시키는 작업을    수행하기 위해 V2와 V3를 닫고 V1을 연다. 그 후 Data storage에 나타난 시료의 질량이 3시간이상 변화가 없으면 이 값을 초기 질량으로 잡는다.

수착이 이루어지게 하기 위하여 V1과 V3를 닫고 V2를 연다.    수착된 질량이 3시간 이상 ±0.001mg이내에서 변화가 없으면 수착평형이 이루어진 것으로 보았다. 이 때의 수착평형의 압력은 수은 마노미터를 0.01mm간격의 눈금으로 된 Cathetometer(Gaertner Scientific Co. Chicago)로 측정하였고, 이와 함께 압력 측정 범위가 10-1∼760 torr인 Digital Vacuum Pressure gauge (Okano works Co,, Japan)을 함께 사용하였다. 변화된 압력에서 용매의 활동도를 측정하기 위해 용매 저장조의 온도를 조정하여 수착량을 구하였다.

열역학적 모델링

고분자/용매 계에 대한 VLE실험으로부터 얻어진 데이터를 상평형 이론을 이용하여 이론적인 계산을 수행하였다.

본 실험을 통하여 얻어지는 실험자료는 수착된 용매의 무게분율과 증기상에 포화되어 있는 용매의 증기압이다. 용매의 증기압자료는 마노미터와 디지털 압력 게이지로부터 얻어진다. 기상의 비이상성을 고려하여야 하지만, 고분자와 같은 거대분자는 비휘발성으로 간주되어 증기압이 무시된다.

실험데이터로부터 용매의 활동도를 구하기 위해 평형계에 대한 등퓨가시티 원리를 적용하였다.

(1)

(2)

따라서, 용매의 활동도는,

(3)

이 된다.

실험에 사용된 용매의 증기압은 Lide에 의해 제시된 실험자료를 사용하였으며 문헌으로 발표되지 않은 온도에 대해서는 다음 Wagner equation을 사용하였다.

(4)

2차 비리얼 계수는 다음의 식으로 구하였다.

(5)

실험적으로 얻은 결과를 UNIQUAC 활동도 계수 모델을 이용하여 상관하였다. UNIQUAC 식은 다음과 같다.

(6)

결과 및 검토

30oC에서 여러 고분자/용매계에 대한 수착평형 실험을 하였다. 용매로는 n-heptane과 methanol, ethanol을 선택하였다. PDMS/n-heptane 계의 실험을 통하여 본 실험장치의 신뢰성을 확인하였고, (PPO, PEO)/alcohol 계와 같이 수소결합을 형성하고 있는 고분자/용매계에 대하여 실험을 하였다. 수소결합효과가 계의 특성에 주는 영향을 알기 위해 보다 많은 수소결합을 형성하는 계에 대한 실험이 필요하다.

Fig.2. Activities of n-heptane                                      Fig.3. Activities of methanol

in PDMS(Mn:26,000) at 303.15K                              in PPO(Mn:2,000) at 303.15 K

Fig.4. Activities of ethanol                                          Fig.5. activities of methanol

in PPO(Mn:2,000) at 303.15 K                                  in PEG(Mn:600) at 303.15 K

참고문헌

1. James S. Vrentas, Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev., Vol.22, 326(1983)

2. Lakhanpal,M.L., Conway,B.E., J.Polym.Sci., 7, 75(1960)

3. McGlashan,M.L.,and D.J.B.Potter, Proc.R.Soc.(Lond), A267,478(1962)

4. McGlashan,M.L.,and C.J.Wormald, Trans.Faraday Soc.,60,646(1964)

5. M.J. Newing, Trans. Faraday Soc., Vol.46, 613(1950)

6. Reid,R.C., Prausnitz,J.M., Poling,P.E., The Properties of Gases and Liquids. 3rd ed.,

McGraw-Hill, New York(1986)

7. Wen Hao,H.S.Elbro and P.Alessi,”Polymer Solution Data Collection”,DECHEMA(1992)