콜로이드 백금 담지촉매상에서 휘발성유기화합물의 촉매산화

김용우, 이창규, 민경철, 곽병성, 최경일

㈜SK 대덕기술원

Catalytic Oxidation of Volatile Organic Compounds(VOC)

over Supported Colloidal Platinum Catalyst

Yong Woo Kim, Chang Q Lee, Kyeong Cheol Min, Byong Sung Kwak and Kyung Il Choi

Daeduk Institute of Technology, SK Corporation, Ltd.

서론

휘발성 유기화합물(VOC)은 광학적 스모그의 생성과 오존층 파괴, 지구온난화 그리고 악취공해를 유발하는 등 환경오염의 심각성이 부각되어, 각국에서는 이에 대한 규제기준을 대폭 강화하고 있으며 국내에서도 VOC 규제기준이 입법되어 악취방지법과 함께 단계별로 시행되고 있다.

VOC의 억제기술은 사용원재료를 변환하거나 공정을 개선하는 대체기술과 배출가스를 후처리하는 처리기술로 대별할 수 있다. 바람직하기로는 대체기술에 의해 VOC의 배출원을 제거하여 배출자체를 억제하여야 하나 공정특성상 대체기술만으로는 한계가 있고 후처리기술을 적용해야 하는 경우가 많다. 이들 처리기술은 배가스 중에 함유된 성분이나 농도에 따라 충분히 기술적 검토와 경제성을 고려해서 선택할 필요가 있다. 본 연구에서는 낮은 에너지를 소비하면서 악취물질과 VOC를 높은 효율로 처리할 수 있는 촉매산화에 의한 배기가스 처리에 관한 연구를 수행하였다.

촉매산화는 배기가스 중에 함유된 가연성 물질을 촉매에 의해 연소시키는 방법으로 화학적으로는 일반 연소와 같은 산화반응이고 가연물질이 탄화수소인 경우 완전연소에 의해 무해 무취인 CO2와 H2O로 된다. 현재 사용되고 있는 금속촉매는 일부의 특수한 용도를 제외하고는 백금(Pt) 또는 팔랴듐(Pd) 등의 귀금속이며 일부에서는 망간계 촉매 또는 ABO3인 조성의 결정구조를 가진 페롭스카이트형 촉매도 사용되고 있으나 산화 활성차에 따른 촉매필요량, 사용온도, 내피독성 및 열안정성 등을 종합적으로 고려하면 일반적으로 귀금속 촉매가 유리하다. 또한 담체의 종류나 제조방법에 따라서 활성에 많은 차이가 생기는데, 담체의 선택기준은 고체표면에 가스의 확산저항, 활성표면적의 크기 및 내열성 등이 있다.

한편 촉매가 VOC 산화에 매우 뛰어난 기능을 보이나 피독, 열화 등에 의해 비활성화되고, 배가스중에 염소성분이 포함될 경우 기존의 촉매는 반응억제 현상을 나타내는 문제점을 가지고 있어 이를 개선하기 위한 연구가 지속적으로 수행되고 있다.

본 연구에서는 황화합물와 수분에 대해 우수한 내피독성을 갖는 Titania를 주담체로 선택하였고, 귀금속의 효과적인 작용을 위하여 콜로이드(colloidal) 상태의 백금용액을 사용함으로써 활성도를 높였다. 제조된 촉매는 여러 배기가스의 조건에서 적용성 시험을 통해 그 성능을 확인하였으며 열화, 장기내구성 및 피독물질에 대한 영향을 평가하였다.

실험

VOC 성분은 Syringe Pump를 이용하여 액체 상태로 주입하고, 예열기를 통해 촉매층에 도달하기 전에 완전히 기화되도록 하였다. 반응시험은 공간속도(GHSV) 25,000 - 30,000 hr-1, 반응온도 150 ~ 450oC 범위에서 수행하였다. 촉매를 통과한 배기가스중 일부를 400 ml/min 의 유속으로 GC 분석기로 유입시켜 정량분석하였으며, 동시에 THC 분석기로 이론적인 기체상태 방정식을 이용한 Feed 물질의 농도를 표준기체(Propane : 800 ppm)와 비교하여 반응기 시스템의 안정성을 확인하였다.

한편 실제 공정에서의 활성을 검증하기 위하여 Pilot 규모(5Nm3/min)의 촉매연소장치를 제작하였으며 Acrylonitrile, TPA 제조공정 등의 배가스 처리에 직접 적용하여 그 성능을 평가하였다. 촉매는 다양한 활성물질 및 담체로 부터 촉매활성의 비교를 통해 우수한 성능의 촉매를 선정하였고 monolith 형태의 지지체에 담체를 washcoating하고 그 위에 촉매활성물질을 함침하여 사용하였다.

결과 및 토론

- 촉매의 활성

담체와 활성성분을 달리한 다양한 촉매의 성능을 비교하였다. TiO2(80% anatase), -Al2O3, SiO2 및 TiO2-M을 담체로 하는 백금촉매에 대한 VOC 제거효율은 Pt-Ti-M계 촉매의 활성이 가장 우수하였으며 momolith 지지체에 washcoating 시킬 경우 우수한 부착력도 갖는 것으로 나타났다. 한편 콜로이드 백금을 촉매용액으로 사용하여 함침시킬 때 VOC 제거성능에 가장 좋은 백금입자크기로 알려진[2] 5-15nm의 입자가 제조되었다.

촉매의 최적 제조조건을 설정하기 위하여 제조방법, 지지체의 cell density 및 함침량을 달리한 각 촉매는 상이한 활성을 보이는데 90 % 전환온도 결과에서는 200 cpsi, Pt 65 g/ft3에서 가장 좋은 활성을 나타내었으며 cell 밀도, 활성물질양 등의 변수에 대한 최적조건이 존재하였다.

특히 그림 1에 나타낸 바와 같이 배기가스중에 할로겐 화합물이 포함될 때, 담체의 종류에 따라 매우 상이한 활성을 나타내었다. 보고된 바에 의하면(Windawi 등, 1996) 담체에 따라 반응 mechanism 이 다른데 알루미나의 경우 산점에 hydrogen bonding을 경유하고, Ti의 경우 radical mechanism을 따라 산화반응이 일어나므로 Ti가 할로겐화 유기화합물(Halogenated Organic Compound: HVOC)의 영향을 받지 않는 것으로 알려져 있다. 본 연구에서 사용한 Ti-M계의 담체를 사용한 촉매도 할로겐화 유기화합물 존재하에서 반응활성이 기존 상용촉매에서 사용되고 있는 알루미나 담체촉매에 비해 더욱 우수한 것으로 나타났다.

제조된 촉매의 비할로겐화(non-halgonated) VOC 제거성능은 여러 VOC에 대해 25,000-30,000 hr-1 의 공간속도에서 수행하였다. 대부분의 VOC는 300 C 를 전후하여 99 %이상 제거되었으며, cyclohexane (alkane)은 350C 에서 96 ~ 97 % 제거되어 다른 VOC에 비해 제거율이 낮았다. 한편 1차 alcohol 류(methanol, n-butanol)는 250 C 를 전후하여, 악취가 더 심한 aldehyde 류( n-butanol 역치 : 360 g/Nm3, n-butanal 역치 : 0.84 g/Nm3)로 부분산화되며 300 ~ 350 C 구간에서 완전산화되었다.

Acrylonitrile 제조공정에서 발생되는 HCN (Hydrogen Cyanide)은 독성 물질로,  170 C에서 부터 촉매산화에 의해 제거되기 시작하여, 270 C 에서 90 % 이상 제거되었다. 이때 HCN은 NaCN 과 H2SO4 반응에 의해 직접 제조하여 반응물로 사용하였다.

필름 공정, 캔제조 공정, ABS 공정 및 에나멜 공정 등 실제 공정을 모사한 복합성분에 대한 제거성능도 평가하였다. 공정별 VOC내의 개별물질의 제거효율 및 특성은 단일 VOC의 제거효율과 매우 유사한 것으로 나타났으며 과량의 산소조건에서는 복합 VOC에 의한 반응억제 현상은 없었고, 개별 VOC에 대한 결과로 부터 전환율을 구할 수 있었다.

Fig.1 Effect of Bromide on Acitvity for Support Type.

- 촉매의 내구성과 비활성화

촉매의 내구성과 비활성화는 수분(H2O), 열화, 그리고 염소, 황, 인, 실리콘 등의 피독물질에 의한 영향을 분석하여 평가하였다.

열화에 의한 촉매성능 저하와 장기내구성 분석을 위해 Hydrothermal Aging 시험을 수행하였다. Pt-Ti-M 계 촉매의 경우 600 C까지는 성능변화가 없으며 그 이상의 온도에서 담체의 상변화와 백금입자의 algormeration에 의해 급격히 성능이 저하되는 것으로 나타났다. 한편 황화합물중 H2S에 의한 촉매의 비활성화를 측정한 결과, H2S의 농도가 높을수록 비활성화 정도는 비례적으로 증가하였으며 초기의 촉매활성이 다소 저하되나, 시간이 경과함에 따라 다시 회복되는 경향을 보였다. TPD 분석결과 Al 담체상에서 SO2는 50 - 500oC의 넓은 온도범위에서 탈착하는 반면 Ti에서는300oC 이하의 온도에서 완전 탈착되고 약하게 흡착되어 Ti가 Al에 비해 sulfation에 더 강한 것으로 나타났다.

여러 촉매피독 물질에 대한 피독효과는 실리콘 > 인 > 염소 > 황-계열 물질의 순서로 나타났으며 실리콘, 인 피독물질에서는 전환율이 감소되나 황과 염소계 물질하에서 전환율은 거의 변화가 없었다.

Methylene chloride(CH2Cl2), vinyl chloride(H2C=CHCl), 1,1-dichloroethylene(Cl2C=CH2), trichloroethylene(HClC=CCl2), perchloroethylene(Cl2C=CCl2) 등의 염소계 휘발성 유기화합물(Chlorinate Volatile Organic Compounds; CVOCs) 은 공기와 지하수를 오염시키는 주요 VOC로 알려져 있다[3,5]. 이들 CVOCs은 대부분 고용매력, 고휘발성 및 저인화성등의 물리적 특성을 갖기 때문에 산업계의 여러 공정에서 용매 및 세척용제로 다량 사용되거나 도장공정, 페인트, 접착제 또는 합성수지 제조공정 및 유기합성 또는 석유화학공정에서 다량으로 배출되고 있다. CVOC 존재하에서 Pt과 Pd와 같은 귀금속이 담지된 촉매들은 반응중에 생성되는 HCl에 의해 350 C 이하의 온도에서 촉매의 활성저하가 관찰되는데, 이를 방지하기 위해서는 450 C 이상의 반응온도가 요구된다. 염소-계열중 CHCl3가 반응물에 포함될 때 IPA, MIBK, ethyl acetate, xylene 등은 70 시간까지 제거율이 95 % 이상으로 감소되지 않았으나 Cyclohexane의 제거율은 60 % 수준까지 감소하는 것으로 나타났다.

- 현장적용모사

그림 2는 pilot 촉매연소장치를 이용하여 acrylonitrile(AN) 제조공정의 배기가스 처리시의 제거효율을 나타낸 것으로 배기가스의 주요성분인 CO, Propylene(C3H6), Propane(C3H8) 그리고 미량의 Acrylonitrile (AN), Acetonitrile (CH3CN), Hydrogen Cyanide (HCN)은 촉매반응에 의해 350oC에서 완전연소되며 이때 산소농도는 0.9-2%이었다. 한편 프로필렌의 완전제거를 위해서는 프로필렌 농도의 최소 5배수의 산소가 필요한 것으로 분석되었으며 이는 프로필렌 500 ppm의 경우 공기를 전체배출량 기준으로 6% 만큼 외부에서 주입하여야 하는 것으로 나타났다.

Fig. 2. Lightoff temperature of exhahaust gas from AN process.

(Propylene 500 ppm, Propane 2,000 ppm, Acrylonitrile, HCN 500 ppm, GHSV 25,000 hr-1)

참고문헌

1. J.J. Spivey , Ind. Eng. Chem. Res., 26, 2165, 1987

2. H. Windawi, Z.C. Zhag, , Catalysis Today, 30, 99, 1996

3. N. Chadha and C.S. Parmele, Chem. Eng. Prog., , 89(1), 37, 1993

4. H. Windawi and M. Wyatt, Platinum Metals Rev., 37, 186, 1993

5. R.C. Lindberg, J.D. Reedy and K. Yang, U.S. Patent, 4059683, 1977

6. B. Mendyka and J.D. Rutkowski, Environ. Prot. Eng., 10, 5, 1984

7. J.J. Spivey and J.B. Butt, Catal. Today, 11, 465, 1992

8. J.G. Christian and J.E. Johnson, Int. J. Air Water Pollut., 9, 1, 1965