# ¿CVD¹¿ ÀÇ Silicon tetraacetate· ºÅ

# SiO2 ¹¸Ç¼

# ±¿¼, ½¿½, ¹È, ¹ÈÃ

# À³´Ç± °¾ÈÇ°

A Study on the Preparation of SiO2 Thin Film

from Silicon tetraacetate by the Thermal CVD

Yong - Seok Kim, Young - Sik Shin, Hee Moon, Heung - Chul Park

Department of Chemical Technology, Chonnam National University

서론

최근 국내외를 막론하고 첨단 기술산업의 발전을 위해서는 기존 소재가 가지고 있는 성능보다 우수한 특성을 가지는 신소재의 개발에 CVD법에 의한 박막제조를 이용하고 있으며 열전도도, 내부식성, 경도 등이 요구되거나 전기적이고 광학적인 성질을 중요시하는 경우가 첨단기술의 요소들로 크게 부각되고 있다.

SiO2는 이온성과 공유성을 겸비하는 Si결합을 갖는 산화물이고 많은  Modification이 있는데 SiO2의 각 Modification은 SiO4 사면체의 연결 방식과 Si - O - Si의 결합각에 의하여 생긴다. 그 중에서 대표적인 구조는 quartz, tridymite, cristobalite, amorphous 등이 있는데 이들의 SiO2 결정구조는 모두 Si 원자에 4개의 O원자로 둘러 쌓인 SiO4 4면체로 되어 있다.  SiO2 박막은 공정의 단순화, 고밀도 막을 얻기 위한 낮은 증착온도 조건, 적합한 층덮힘, 고품질의 막형성 등의 잇점때문에 Al 배선보호, 다층배선 절연막, 확산층의 표면안정화, 전도체 사이의 절연, 확산 및 이온 주입시 마스크 디바이스를 보호하는 Passivation 등에 활용된다.

본 연구에서는 반도체 제조공정에서 집적회로의 밀도가 높아짐에 따라 보다 기능적으로 우수하고, 합성이 간단한 공정의 개발이 요구되어지므로 분해온도가 낮은 고 휘발성 유기 금속을 대상으로 한 MOCVD법으로 SiO2 thin film 증착조건 및 박막 특성을 알아보고자 Silicon tetraacetate을 원료로 하여 실험을 수행하였다.

실험

MOCVD법에 의한 SiO2 박막 합성을 위해 수평형 APCVD 반응기를 사용하였다. 예열 부분에 원료 물질을 넣어 증발된 원료 기체가 Carrier gas (N2)로 반응부분에 흘러 들어가 증착이 되며 by-products를 출구로 나오게 하였다. Gas 유량은 MFC (SIERRA Instruments.INC)로 조절하였고 예열 부분에 주입된다. 반응기는 내경 2.2cm, 길이 30cm의 Pyrex관을 사용하였고 외부 가열형 Hot wall system으로 실험 온도는 PID Controller (Han Young DX-9)을 이용하여 조정하였다.

기판으로는 Soda - lime glass plate ( 76mm×26mm ), Borosilicate glass plate ( 76mm

×26mm )가 사용되었고 이 기판은 유기, 무기물 오염물질을 제거하기 위한 NH4OH / H2O2 / H2O = 1 : 2 : 7로,  Si 자연 산화막 제거를 위한 HCl / H2O2 / H2O = 1 : 2 : 8로 각 단계마다 75 - 85℃로 15 - 25분간 세척을 하였다. 기판을 반응기에 넣고 원료를 예열부에서 100 - 130℃로 가열 열분해하여 기판상에 SiO2박막을 화학증착 시켰다. 기판은 시료 도입부로 부터 출구까지 반응관의 축방향으로 3개를 설치하였으며 약 1시간 정도 반응시킨후 온도 분포도가 일정한 반응관 중앙에 있는 기판에 증착된 적층속도를 측정하였다. 적층속도에 영향을 주는 변수로서 온도, 유량, 반응시간 등을 변화시켜 가며 적층속도를 측정하였고 반응장치는 Fig. 1에 도시하였다. 온도의 역수와 적층속도에 따른 Data를 이용하여 Arrhenius plot 하여 활성화 에너지를 구하였다.

실험을 통하여 얻어진 박막을 평가하기 위해서는 SEM (JEOS, JSM-T2000)을 통해 증착된 박막의 두께를, FTIR (ATI Mattson Genesis series)을 통해 화학적 결합 상태를, ESCA(ESCALAB MKⅡVG Scientific)를 통해 막의 조성을 그리고 XRD (Geigerflex Rigaku)로 결정구조를 알아보았다.

Table 1. Experimental conditions of MOCVD

Deposition temperature

Reactor pressure

Flow rate of N2

Preheating temperature

Reaction time

150 - 250 ℃

1 atm

50 - 140 ml / min

100 - 130 ℃

30 - 120 min

결과 및 고찰

실험을 통하여 얻어진 SiO2 박막의 IR spectrum을 Fig. 2에 나타내었다. Wavenumber 1080cm-1에서의 peak는 Si-O-Si asymmetric-bond-stretching mode을 Wavernumber 800cm-1에서의 peak는 network Si-O-Si symmetric bond stretching mode을 그리고 Wavernumber 460cm-1에서의 peak는 network Si-O-Si bond bending mode가 존재함을 알 수 있다. Wavernumber peak 1273cm-1, 880cm-1에서의 C-H bond와 Si-H bond는 존재하지 않았다. 따라서 적층된 박막에 불순물이 거의 없는 원하는 박막이 형성되었음을 알 수 있다. 적층된 박막의 결정 상태를 알아보기 위해 X-ray diffraction을 통해서 조사해 본 결과 박막의 결정은 amorphous을 나타내었다. Fig. 4는 증착온도 200℃, Carrier gas  80ml/min의 조건에서 행한 실험을 이용하여 증착속도를 Arrhenius plot한 결과이다. 그림을 통해서 알 수 있듯이 borosilicate glass plate에 SiO2박막을 증착시키기 위해서는 활성화 에너지 8.46 KJ/mol을 필요로 하였다. 이 값은 TEOS (tetraethoxysilane)을 이용한 활성화 에너지 194.55 KJ/mol, Trimethylphosphate을 이용한 활성화 에너지 133.89 KJ/mol보다 낮게 나타났다. 취급이 용이하고, 비독성인 원료를 이용하여 낮은 반응 온도로도 SiO2박막을 균일하게 합성 할 수 있었다.

참고문헌  
1. Toshiro Maruyama, Jun Shionoya, Jpn. J. Appl. Phys., 28(12), L2253(1989)

2. Arthur sherman, “Chemical vapor deposition for microelectronics”, Noyes publications,                                         New Jersey(1987)

3. Michael L. Hitchman, Klavs F. Jensen, Academic press, New York(1993)

4. Park, H. C., Moon, H., Chung, S. C.: HWAHAK KONGHAK, 29(5), (1991)

5. B. R. Bennett, J. P. Lorenzo, K. Vaccaro, A. Davis, J. Electrochem. Soc., 134(10),                2517(1987)

6. Toshiro Maruyama, Koji Aburai, Jpn. J. Appl. Phys., 27(12), L2268(1988)

7. Kazunori Watanabe, Hiroshi Komiyama, J. Electrochem. Soc., 137(4), 1222(1990)

8. Donald L. Smith, “Thin-Film Deposition”, McGraw-Hill, Inc. (1995)

9. 이시우, 이 전: CVD 핸드북, 반도출판사, 1993

10. Toshiro Maruyama, Kenji Tabata, J. Appl. Phys., 68(8), 4282(1990)

1)  N2 Gas          2)  Mass flow meter     3)  P. I. D  Controller

4)  Hot wall heater   5)  Sample port         6)  Asbesto plate

7)  Substrate        8)  Silicon O ring       9)  P. I. D  Controller

10)  Digital Thermometer

Fig. 1 Schematic diagram of MOCVD apparatus

Fig. 2 IR spectrum of SiO2 film on borosilicate glass plate at 110℃ and 200℃

Fig. 3 X-ray diffractogram of SiO2 film on borosilicate glass plate at 200℃

Fig. 4 Arrhenius plot of deposition rate