이산화탄소의 수소화반응에서 여러가지 담체의 영향

김호, 이수제, 전기원, 남상성, 최 명재,이규완

한국화학연구소 촉매연구부 응용촉매연구팀

Catalytic hydrogenation of carbon dioxide into hydrocarbones : support effect

H.Kim,  S.J.Lee,  K.W.Jun,  S.S.Nam,  M.J.Choi  and K.W.Lee

Korea Research Institute of Chemical Technology

Catalysis division, Applied catalysis research Team

서론

모든 촉매를 이용한 반응에서 항상 반응을 시작하기 전에 그에 적합한 촉매를 설계하여야 한다. 이때 활성 물질로 무엇을 사용할것인가도 중요한 문제이나, 담체(support)의 선택은 촉매를 고안하는데 있어서 가장 중요한 단계이며 이것의 선택은 반응조건에 따른 열적안정성, 촉매의 표면적 그리고 세공등의 요인에 따라 결정된다. 거의 모든 촉매에서 극소수의 예를 제외하고는 담체를 이용하며, 담체 자체만으로 촉매로서 사용되기도 하나 거의 활성 물질과 같이 사용되며 그 용도는 촉매의 비표면적을 늘리고 활성물질의 분산을 좋게 하기 위해 사용된다. 하지만 이는 좁은 의미에서 담체이고 담체의 종류(1)로는 크게 세가지로 구분할 수 있는데 첫째로, 그 자체로써 촉매활성을 띠는 알루미나, 실리카-알루미나, 제올라이트등의 활성 담체와 둘째로, 넓은 표면적을 가지고 활성성분을 분산시키는 실리카와 같은 비활성 담체와 마지막으로, 활성성분과의 강한상호작용을 하는 TiO2나 V2O5와 같은 부분적으로 환원된 산화물등이 있다. 보통 금속-담체의 상호작용은 비정상적인 금속입자의 구조를 안정화시키거나 금속과 담체간의 화학결합을 말한다.

본 연구는 이산화탄소의 수소화 반응에 있어서 활성물질로 사용되는 철을 위에서 언급한 세 가지 종류의 다른담체(γ-Al2O3, SiO2, TiO2)를 이용하여 각각의 지지체의 영향을 살피고 금속-담체간의 상호작용에 따른 반응물의 분포를 관찰하였다.

이론

이산화탄소로부터 탄화수소의 합성은 Reverse water gas shift reaction 으로 일산화탄소가 생성된 후 Fisher-Tropsch 반응이 이루어지는 두단계 과정을 통해 이루어지는 것으로 알려져 있다.그간의 이산화탄소의 연구에서 철촉매가 많이 연구되어 왔다.(2)-(3)

CO2 + H2 ↔ CO + H2O -----------------------(1)

CO + (m/2n+1)H2 →1/nCnHm + H2O ------(2)

이는 (2)의반응과 같이 탄화수소로의 전환반응이 Fisher-Tropsh 반응과 비슷하고 전이금속중에서 철은 Fisher-Tropsh 반응에서 가장 많이 쓰이는 촉매 물질이며 물론 그 이유는 철이 아주 값이 싸다는 장점도 있겠지만 철촉매를 사용하였을때 olefin의 합성에 유리하다는 점이다. 그래서 경재적인 측면에서 철을 담체없이 쓰기도 하나, 금속을 그대로 촉매를 쓸 때 단점은 철 촉매 자체로는 낮은 열적 안정성이 나타나며 그에 따라 소결(sintering)에 의한 표면적 감소와 촉매의 수명이 짧아지는 단점이 있다. 이러한 단점을 극복하기 위해 적당한 담지체를 선정하여 담지시켜 사용한다. 이러한 경우 열적안정성과 수명증대를 가져올 수 있고, 만약에 반응이 구조에 민감하면 더 선택적인 반응을 할수 있다. 그래서 반응에 있어서 올바른 담지체를 선택하기 위해 다음과같은 실험을 하였으며 담지체로 아주 고온에서도 환원되지 않는 마그네시아, 알루미나, 실리카와 같은 비환원성 담체를 사용하였는데 이들은 아주 약하게 금속과 상호작용을 하며 이때 금속과 담체간의 응착력은 10∼35KJ/mol로 이는 단지 Van der Waals결합만이 작용함을 의미한다. 그리고 환원성 담체인 타이타늄을 사용하였다.

실험

촉매의 제조는 γ-Al2O3, SiO2, TiO2의 세가지 성격이 다른 담체에 Fe(NO3)3ㆍ9H2O를 무게비로 20% 함침하였다. 그 방법은 담체와 Fe(NO3)3ㆍ9H2O용액을 섞은 후 70℃로 가열하여 용매를 날린후 120℃로 12시간 건조하고 공기중에서 500℃로 소성한 다음, 빻아서 pellet을 만든후 20∼50mash로 체질한 후에 0.5g을 사용하였다. 칼륨의 첨가는 K2CO3를 Fe(NO3)3ㆍ9H2O용액에 용해시킨 후 담체를 첨가하여 위와 동일한 방법으로 제조하였다.

반응은 고정층 반응기를 사용하였고 반응기는 길이가 27cm 직경이 1/4 inch 스테인리스관을 사용하였고 반응가스(H2/CO2 = 3)의 ST는 1800ml/h.g.cat.이며 반응온도는 300℃, 기압은 10atm에서 반응하였다. 반응물의 분석을 위해 GC를 사용하여 반응도중에 시료를 자동채취해서 동시분석하였다.

이때 사용된 column은 FID에는 GS-Q를 사용하여 C1∼C5범위의 탄화수소를 분석하였고, TCD에는 Porapak-Q를 이용하여 CO2, CO를 분석하였다. 그리고 H2,CO2 Chemisorption과 ESCA, BET를 이용하여 촉매를 분석하였다.상압에서 촉매를 15시간정도 450℃에서 수소로 환원한 다음, GC의 TCD상에서 더이상 물 peak가 나오지 않았을 때를 환원의 끝으로 삼아 그 상태에서 그대로 온도를 300℃로 맞추어서 압력을 10기압을 걸어 반응하였다.

결과 및 토론

촉매의 반응성 실험에서 F-T반응에서 주로 많이 쓰이는 철만을 담지시킨 촉매와 그리고 올레핀을 합성하는데 조촉매로(4) 쓰이는 칼륨 증진제를 넣었을 때 반응을 비교실험해 보았다.

표2 경우와 같이 표면적분석에서 타이타늄의 경우는 특이한 결과가 관찰되어진다. 타이타늄에 칼륨을 넣었을때 표면적은 증가하나 오히려 반응성은 떨어진다.일반적으로 표면적이 증가하면 반응성은 더 좋아질 수 있다고 생각되어지나 타이타늄의 경우는 금속-지지체의 상호 작용이 철만을 넣었을 때는 용이하다가 칼륨이 들어감으로써 금속-지지체의 상호작용을 방해하여 반응성이 떨어졌다고 볼 수 있다.

그림 1에서 ESCA로 Fe2p의 Binding Energy를 측정한 경우이며 여기에서 결합 에너지는 알루미나, 실리카, 타이타늄의 순으로 약간씩 증가함을 볼 수 있다. 하지만 칼륨첨가시 그 결합 에너지는 (a)에서(b), (c)에서(d)로 갈때는 소량 증가하는 경향을 관찰할 수 있으나 타이타늄의 경우는 거의 비슷하다. 이와 같은 ESCA 분석을 통해 우리는 칼륨이 있을 경우의 금속-지지체 상호작용을 관찰할 수 있었다.

표 1. CO2/H2 반응 가스로 실험하였을 때의 24시간 후 반응 결과.

CatalystCO2Sel.(C mol%)aHydrocarbon Distribution (C mol%)ol %b

Conv.COHCC1C2 - C4C5+

Fe19.327.372.763.135.61.30.07

Fe/SiO27.071.328.780.918.70.40.64

Fe/Al2O322.811.588.543.347.98.80.58

Fe/TiO216.427.672.444.445.610.03.77

Fe-K4.791.38.734.751.713.672.34

Fe-K/SiO25.393.86.249.944.65.563.10

Fe-K/Al2O330.440.659.412.747.939.491.30

Fe-K/TiO23.892.87.250.041.58.549.52

a:Products selectivity. b:olefin/(paraffin+olefin)×100 * SV=1800ml/h.g.cat., 10atm, 300℃, CO2/H2=3

표 2. 반응전 표면적.

| Support | BET surface area | Pore volume | Average pore diameter |  | Fe만넣었을때 | Fe, K넣었을때 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m2/g) | (cc/g) | (Å) |  | BET (m2/g) | BET (m2/g) |
| Al2O3 | 157.2 | 0.407 | 103.7 |  | 128.40 | 92.30 |
| TiO2 | 10.3 | 0.0303 | 117.7 |  | 13.40 | 16.39 |
| SiO2 | 462.3 | 0.731 | 63.3 |  | 319.61 | 6.77 |

그림1. 500℃ 24시간 소성한후 ESCA Fe2p data (a)Fe/Al2O3  (b)Fe-K/Al2O3

(c)Fe/SiO2  (d)Fe-K/SiO2  (e)Fe/TiO2  (f)Fe-K/TiO2

그 결과 철만을 넣은 촉매에서는 타이타늄에 철을 담지 시킨 경우가 올레핀의 선택성과 탄화수소의 분포에서 가장 좋은 활성을 보여주었고 그 순서는 표1에서 보이는 것 같이 타이타늄〉 실리카 ≥알루미나 담지체의 순서를 나타내었다.

또 다른 결과로서 철과 칼륨을 동시에 넣었을 때는 알루미나에 담지해서 만든 촉매가 가장 좋은 활성을 보여 주었고 그 순서는 표1에서 보이는 것 같이 알루미나》실리카〉타이타늄의 순으로 나타났다. 따라서, 칼륨이 반응에 참여하여 철의 성질에 영향을 끼침은 물론 철과 담지체의 상호작용에 특이적으로 참여함을 알 수 있다.

결론적으로 철만을 넣은 조건에선 타이타늄이 좋은 담지체로 작용하나 우리의 조건 즉 반응 생성물중 올레핀을 늘리고 메탄을 감소시키기 위해서는 알카리 금속이 첨가된 알루미나가 좋은 담지체임을 알 수 있었다.

참고문헌

1) Sinfelt,J.H.,Adv.Catal.,23,91(1773)

2) M.Janardanarao, Ind. Eng.Chem.Res.,29,1735(1990)

3) J.H.Edward,Catal.Today,23,59(1995)

4) M.D.Lee et al.Bull Chem.Soc.Jpn.,62,2756(1989)