ABS Latex 응집공정의 모델링

박수호, 정창복, 서영효*, 양병태*

전남대학교 공업화학과, LG화학 SR 연구소*

## Modeling of ABS Latex coagulation process

Soo-Ho Park, Chang-Bock Chung, Young-Hyo Seo*, Byung-Tae Yang*

Department of Chemical Technology, Chonnam National University

Styrenic Resins R&D center, LG Chemical Ltd*

서론

ABS 제조공정 중 응집공정은 유화중합법으로 생산되는 라텍스에 분산되어 있는 콜로이드형 입자를 응집시켜 회수하는 후처리 공정이다.    응집공정의 운전조건이나 라텍스의 물성은 최종입자의 크기에 영향을 미치는데, 이 때 형성되는 미세입자는 회수공정 중 유실되거나 이후 운송과정이나 압출공정에서 여러 가지 문제점을 야기한다.    본 연구의 목적은 ABS 라텍스 상압 응집공정의 운전변수(응집제의 종류 및 양, 온도, 교반속도, 체류시간, 슬러리 함량 등)와 입도 분포의 상관관계를 규명하고 이를 통해서 미세 입자의 함량을 감소시키기 위한 공정 개선 방안을 마련하는데 있다.

본론

응집/파쇄현상을 나타내는 연속형 응집/파쇄속도식은 다음과 같이 표현될 수 있다.

(1)

(1)식의 수치해를 얻기 위해 적정한 수준의 이산화가 필요하다.    본 연구에서는 Gelbard 등(1980)이 제안한 "일반적인 구간 수지(General sectional balance)"를 이용하였다.

일반적인 구간 수지식 유도의 첫 단계는 입자 특성인 부피 v를 척도로 삼아 전체 입도를 m개의 구간으로 분할하는 것이다.    그 다음, 입자의 일반적인 특성에 대한 분포함수 q(v)를 다음과 같이 정의 하고

(2)

이 분포함수를 구간별로 적분하면 각 구간의 총체적 특성 (integral property) 을 구할 수 있다.

(3)

이제 에 대하여 각 구간에 대하여 수지식을 세운후, 입자 크기 척도를 부피 v에서 임의의 변수 x로 바꾼 후 정리하면 응집/파쇄속도식을 얻을 수 있다.    이 식을 공정의 수지식과 결합함으로써 회분공정과 연속공정에 대한 공정모델을 아래와 같이 세울 수 있다.

회분공정

(4)

,

회분공정의 모델식은 다음과 같은 구조를 가지고 있음을 알 수 있다.

(5)

연속공정

(6)

단일 또는 이중적분 형태로 되어 있는 응집계수와 파쇄계수의 계산은 Gauss-Legendre 구적분을 사용하였으며,    무차원화된 상미분 모델식은 Gear의 방법을 사용하는 범용 routine인 LSODE를 사용하여 모사 해를 구하였다.

Figure 1회분공정에서 시간에 따른 입도분포              Figure 2회분공정에서 (c/b)에 따른 정상상태

입도분포

Figure 3연속공정에서 체류시간에 따른                        Figure 4회분공정의 입도분포에 대한

정상상태 입도분포                                                              측정 분포와 모델예측 분포

Figure 1은 시간에 따른 입도분포를 나타낸다.    시간이 지남에 따라 입도분포가 점차 오른쪽으로 치우쳐 가며, 약 100sec 이후에서는 더 이상의 변화가 없이 정상상태에 도달하는 것을 알 수 있다.    회분공정내의 운전변수나 모델 파라메터의 효과는 현재의 모델식에 있어서 두 가지 무차원그룹 c와 b를 통해서 반영된다.    즉, 이들 무차원수의 비(c/b)를 늘리는 모든 변화는 파쇄에 비해 응집 효과를 상대적으로 키움으로써 오른쪽으로 치우치는 정상상태 입도분포를 야기할 것이다.    Figure 2는 이와 같이 (c/b)의 비를 바꿈에 따라 예상되는 입도분포의 변화를 확인시켜 주고 있다.

Figure 3은 연속공정에서 체류시간의 변화에 따른 정상상태 입도분포를 보여주고 있다.    체류시간을 0.02 min으로 극히 짧게 잡을 경우, 유입되는 라텍스는 응집 과정을 제대로 거치지 못해 미미한 입도변화 만을 보이게 된다.    그러나 체류시간이 0.1 min으로 늘어나면, 응집되는 입자들이 상당한 수준으로 늘어나면서 그 자체의 입도분포를 보이기 때문에 미응집된 라텍스의 분포와 어울려 쌍봉형의(bimodal) 입도분포를 띠게 된다.      체류시간이 커질수록 미응집 라텍스의 분율이 줄어들어 10 min 이상에서는 더 이상의 입도분포의 변화를 볼 수 없었다.

6개의 회분식 실험데이터를 이용하여 파라메터 추정을 실시하였다.    응집현상이 빠르게 진행되기 떄문에 실험에서 얻은 데이터를 정상상태 입도분포로 간주할 수 있으므로, 응집항과 속도항의 비(c/b)의 추정만을 실시하였다.    Figure 4는 하나의 회분식 실험에 대한 모델 검증 결과를 보여주고 있다. 모델해와 측정 데이터는 작은 입도 구간에서는 어느 정도 일치하고 있지만, 이후의 구간에서는 분포곡선 들이 교차하면서 상당한 괴리를 보이고 있다.    현재 모델파라메터를 추정하는데 있어 미분형 입도분포 데이터를 사용데, 이 데이터의 경우 작은 입자 쪽의 분포를 중요시 하기    때문에 c/b의 추정 값이 작게 나타나게 되고, 그 결과 큰 입자 쪽의 입도분포에 대한 모델의 설명력이 떨어지는 데에서 주요 원인을 찾을 수 있다.    연속식으로 조업되는 Pilot plant 시험에 대해서도 비슷한 결과를 얻었다.

결론

유체 흐름장 내에서 일어나는 입자 응집과 파쇄 현상에 대한 속도식을 유도하고 이를 회분 공정과 연속 공정에 대한 입도 수지식과 결합함으로써 공정모델을 도출하였다.    이어 공정모델에 대한 폭넓은 수치모사를 통해, 운전변수들이 입도분포에 미치는 영향은 두개의 무차원 그룹 c, b로 집약되어 나타남을 보였다.    회분실험    및 Pilot plant시험 데이터를 근거로 c/b의 값을 추정하여 모델의 타당성을 검증하였다.

참고문헌

Gelbard, F., Y. Tambour, and J. H. Seinfeld, "Sectional Representations for Simulating

Aerosol Dynamics," J. Colloid Interface Sci., 76, 541-556 (1980).

Spicer, P. T. and S. E. Pratsinis, "Coagulation and Fragmentation: Universal Steady-State

Particle-Size Distribution," AIChE Journal, 42, `1612-1620 (1996)

감사

본 연구에 대한 「공정산업의 지능자동화 연구센터(ARC)」의 부분적인 지원에 감사드립니다.