솔젤법을 이용한 유무기 복합 필름 제조에 관한 연구

이상엽, 이재동, 양승만

한국과학기술원 화학공학과

Preparation of Organic – Inorganic Hybrid Film

by Sol-Gel Process

Sang-Yup Lee, Jae-Dong Lee, Seung-Man Yang

Dept. of Chemical Engineering

Korea Advanced Institute of Science and Technology

서론

1990년대에 개발된 silicon oxide 계통의 유기 화합물들은 각종 전자 및 광학재료에 이용되어 왔다. 이 화합물은 무기물의 특성인 내열성과 우수한 경도를 가지므로 폴리올레핀 필름 표면 위에 코팅 되어 표면 경도를 향상시키거나 기계적 물성을 향상시키는데 이용되어 왔다. 그러나 대부분의 경우 코팅은 plasma enhanced chemical vapor deposition    (PECVD)나 electron beam chemical deposition에 의해 이루어져 왔으므로 높은 에너지 소비와 연속 공정으로서의 개발에 많은 어려움을 안고있다. 무기재료 공정에 있어서 솔젤법(Sol-Gel process)은 원료 조성 조절의 용이함과 저온에서의 반응이 가능한 반응으로서 균질의 유리 제조 방법으로 주목 받고있다. 솔젤법은 반응 과정 중 솔 상태의 액상과정을 거치게 되므로 성형이 용이하며 박막의 제조 및 코팅 공정에 유리하다. 아울러 사용되는 촉매나 첨가물에 따라 분말이나 glass 형태로 최종 산물이 얻어 진다. [1]

무기재료와 기존의 폴리올레핀 필름과의 접착성을 향상시키고 유연성을 부여하기 위해서 실리콘 원자에 적어도 2종류의 관능기를 갖는 실란커플링제가 주로 이용된다. 실란커플링제는 복합재료의 기계적 강도, 내수성 향상, 표면 개질 등에 이용된다. 유기 관능기의 성격에 따라 이는 폴리머 표면과 화학 결합을 통해 향상된 접착력을 나타내기도 한다. 이러한 특성을 이용하여 무기 전구체와 혼합되어 유무기 복합 물성을 나타낸다. [2,3]

본 연구에서는 이러한 실란커플링제를 이용하여 솔젤법에 의해 실리콘 코팅 용액을 제조한 후 코팅 용액 특성과 대표적인 폴리올레핀인 폴리프로필렌 필름 위에 코팅하여 얻어진 필름의 특성을 고찰해 보고자 한다.

이론

Silicone alkoxide 와 물, 산 또는 염기 촉매와 기타 화학 첨가물이 반응물로 이용되는 솔젤법은 두 가지의 상 변화를 거치게 되는데 초기의 솔 상태에서 용매와 물 등이 휘발 되면서 입자간의 거리가 가까워져서 3차원 그물 구조를 가지는 젤 상태로 상의 변화가 있게 된다. 이 과정에서 가수분해와 축합반응의 두 가지 반응이 병행되며 일어난다.

(RO)3SiOR + HOH    ®    (RO)3SiOH + ROH                            Hydrolysis

(RO)3SiOR + HO-Si(OR)3    ®    (RO)3-Si-O-Si-(OR)3            Condensation

이러한 솔젤법은 분자 수준에서 균질화가 가능하고 높은 순도가 보장되며 저온에서 공정이 가능한 장점을 가진다. 또한 상대적으로 반응 과정이 단순하므로 공정 변수의 조절이 용이한 장점이 있다. [4]

폴리머 필름상에 hydrophilic functional group 이 존재하면 친수성의 코팅 용액을 코팅할 경우 접촉각을 작게 해주어 박막의 코팅이 용이하다.[5] 또한    솔젤 반응중 축합 반응 과정에서 물리적 결합이외에 화학 결합을 형성하여 우수한 접착 능력을 보여줄 것으로 기대된다. 일반적으로 이러한 친수 특성을 나타내게 하기 위해서는 필름의 전처리 과정이 필요하며 상업화된 필름의 경우 corona discharge 의 방법으로 이루어 지게 된다.

실란커플링제는 organically modified silicon (ORMOSIL)으로도 알려져 있으며 비닐기와 메타크릴록시기로 치환된 실란은 폴리에틸렌과 폴리프로필렌에 대해 우수한 계면 접착 성능을 나타내는 것으로 알려져 있다. 비닐기를 organic functional group으로 가지는    vinyltetraethoxysilane (VTES) 의 솔젤 반응이 Mackenzie등에 의해 연구되었으며,[6] 표면 경도의 향상을 나타냈다. VTES가 첨가된 TEOS용액의 솔젤반응은 아래와 같다.

Si(-OC2H5)4 + mH2O Õ (C2H5O-)4mSi(-OH)m + mC2H5OH

Si(CH=CH2)(-OC2H5) + nH2O Õ (C2H5O-)3-nSi(CH=CH2)(-OH)n + nC2H5OH

(-O-)3Si-OH + HO-Si(-O-)3 Õ (-O-)3Si-O-Si(-O-)3 + H2O

(-O-)2Si(CH=CH2)(-OH) + HO-Si(CH=CH2)(-O-)2 Õ (-O-)2Si(CH=CH2)

(-O-)2Si-OH + HO-Si(CH=CH2)(-O-)2 Õ (-O-)3Si-O-Si(CH=CH2)(-O-)2 + H2O

VTES의 비닐기는 폴리머 표면과 반응하거나 그물 구조를 형성하는 modifier 로서 작용하여 코팅층에 유연성을 부여하게 된다.

실험

코팅 용액의 제조는 Silane alkoxide로서 tetraethylorthosilicate (TEOS, Aldrich)와 실란커플링제인 vinyltriethoxysilane (VTES, Shinetsu)를 전구체로 이용하였다.    TEOS와 VTES의    조성비를 변화시켜가며 에탄올과 혼합한다. 이를 물과 염산 촉매의 수용액과 혼합하여 솔 상태의 코팅 용액을 제조한다. 폴리프로필렌 필름은 코팅이 용이하도록 corona discharge에 의해 대기중에서 표면 처리를 하여 친수성기를 유도 시키는 전처리 과정을 거친다. 코팅 용액을 30분간 교반후 표면 처리된 폴리프로필렌 필름에    스핀 코팅 한다. 코팅된 필름은 별도의 열처리 과정 없이 상온에서 7일간 건조시키며 이후 건조된 필름의 특성을 고찰한다.

전구체의 조성 변화에 따른 코팅 용액의 특성을 Infrared Spectroscopy 와    NMR 에 의해 조사하였다. 또한 corona discharge 처리된 폴리프로필렌 필름의 특성을 ATR-IR과 X-ray photoelectron spectroscopy에 의해 조사하였다.

코팅된 필름의 조성에 따른 몰폴로지는 SEM으로 관찰 하고, 투명도는 가시광 영역에서의 UV-spectrophotometer의 투과도 측정을 통해 고찰 하였다. 아울러 코팅층과 기질간의 접착 강도를 tape casting 법을 이용하여 알아보았다.

결과 및 논의

코팅 용액의 특성은 IR spectroscopy에 의해 조성에 따라 변화함을 알 수 있었다. VTES의 양이 증가할수록 Si-O-Si 피크의 이동이 일어나며 동시에 hydrophobic 한 성질이 증가하는 것으로 나타났다. 또한 TEOS 와 VTES의 화학반응은 NMR 분석에서 알 수 있었다.

전구체의 조성 변화에 따른 SEM 관찰을 통해 코팅층의 균열 생성 여부가 조성에 민감함을 알 수 있었다.    이 경우 예상대로 VTES의 조성이 증가 할수록 균열이 적게 생겼으며 대략 TEOS와 VTES의 몰 비율이 2:8 정도에서 균열이 생기지 않는 최대의 TEOS 조성이 얻어짐을 알 수 있다. 이러한 조성 변화에 따른 균열의 생성 여부는 모세관 압력을 측정 함으로서 판단될 수 있을 것으로 예측된다. 또한 전구체의 조성은 표면의 몰폴로지에 큰 영향을 끼쳐 TEOS의 양이 증가 할수록 유리상의 표면 몰폴로지가 얻어짐을 확인할 수 있었다. 코팅층의 평균 두께는 약 1.3 mm 정도로 나타났으며 스핀 코팅의 결과로 표면이 평평한 코팅층을 얻을 수 있었다.

가시광 영역에서의 투과도 측정에서 기질 폴리프로필렌에 비해 코팅된 필름이 전반적으로 투과도가 비슷하거나 향상되는 결과를 보여주었다. 다만 코팅층에 건조 과정에서 생겨난 미세한 균열이 있을 경우 오히려 빛의 산란을 일으켜 상대적인 가시광 투과도를 낮추는 효과를 나타내기도 하였다.

코팅층과 기질 폴리프로필렌 필름사이의 접착성은 tape casting 실험후에도 심한 표면 변화가 관측되지 않았으므로 우수한 접착성을 나타낸다고 할 수 있다.    코팅된 필름은 건조후에도 유연성을 계속 유지 하였다.

유무기 복합 필름은 균일한 코팅층을 얻을 수 있으므로 향후 차단막이나 표면 경도가 필요한 포장재등으로의 응용을 기대할 수 있다.

감사의 글

본 연구는 한국과학재단의 핵심전문연구과제 (KOSEF 971-1109-058-2) 지원으로 수행되었습니다.

참고문헌

- Helmut Dislich, Journal of Non-Crystalline Solids, 73, 599-612 (1985)

2. L.Mascia and A.Kioul, Journal of Material Science Letters, 13, 641-643 (1991)

3. R.M Laine (ed), “Inorganic and Organometallic Polymers with Special Properties”,

297- 317 (1992)

4. C.J Brinker and G.W Scherer (ed) , “Sol-Gel Science”, Academic Press Inc(1990)

5. I.Sutherland, R.P. Popat and D.M.Brewis , Journal of Adhesion, 46, 79-88 (1994)

6. T.Iwamoto and J.D. Mackenzie, Journal of material Science, 30, 2566-2570 (1995)

Fig 1. 29Si NMR Analysis of    TEOS: VTES = 5:5 solution

(a) Coated surface                                                      (b) Cross section

Fig 2. SEM photomicrographs of coated film with the composition of TEOS:VTES = 2:8

Fig3. UV-spectroscopy result of transparency test in visible wavelength region