BaTiO3박막형성에 미치는 pH의 효과

강 진 욱, 탁 용 석

인하대학교 화학공학과

The Effect of pH on the Synthesis of BaTiO3 Thin Film

Jinwook Kang, Yongsug Tak

Department of Chemical Engineering, Inha University

1.서론

ABO3 형태의 페롭스카이트 복합 산화물의 하나이며, 고유전율, ferroelectric성질을 지니고 있는 BaTiO3(BT)박막은 , DRAM의 고용량 커패시터 및 비휘발성 ferroelectric 기억소자등에 사용이 기대되고 있는 기능성 재료이다.[1]

전기화학적 방법에 의한 BaTiO3 박막제조는 기존의 고온·고압이 요구되는 PVD, CVD 및 졸겔 방법등에 비하여 저온에서 합성이 가능하므로 제조후 고온·소둔의 과정에서 발생할 수 있는 확산에 기인한 기판/박막 계면에서의 부반응의 문제점을 보완할 수 있으며, 전해조건의 변화에 따라 박막의 두께조절이 가능한 장점을 지니고 있다.[2]

전기화학적 방법에 의한 BaTiO3의 박막제조는 저온(50∼100℃)에서 기판금속(Ti)의 양극산화를 이용하여 pH가 13이상의 강알칼리 용액하에서 가능하다.    BaTiO3의 합성시에 Ti전극 표면에서 일어나는 반응은 Ti의 산화에 의한

Ba2+ +Ti4+ + 6OH-                      BaTiO3 + 3H2O + 4e		(1)

과 4OH-                O2 + 2H2O + 4e				(2)

이며, 반응 2)가 반응 1)에 비하여 우선적으로 진행되며, BT형성에 대한 페러데익 효율은 1% 내외의 낮은 값을 나타낸다.    그리고 BT는 Ti전극 표면위에 형성되는 Ti산화막층과 BT내층의 경계면에서 BT의 성장이 진행됨에 따라서 용액내에 존재하는 OH-의 전극표면이 어려우며, 반응 2)에의한 O2내부압력증가에 따른 BT의 결함구조가 발생할 수 있다.[3]

본 연구에서는 산화반응에 의한 BT형성과정에서 OH-이온이 미치는 효과를 LSV 및 펄스파형을 이용하여 조사하고, 이와 함께 BT박막 형성에 미치는 영향을 분석하였다.

2.실험방법.

기판전극으로 사용되는 Ti는 99.7% 순도에 0.127mm두께의(Aldrich) 시편을 일정한 크기로 자른 후 일전극으로 사용하였고 상대전극으로는 흑연, 기준전극으로는 포화 Ag/AgCl을 이용하였다.    Ti시편은 mechanical polishing을 한 후 초음파 세척기로 세척하였다. 10%, 85℃ 황산용액과 옥살산 용액에서 각각 10분간 전처리 하였다.    반응용액은 Ba(OH)2·8H2O를 0.4M 농도로 제조하여 pH를 12.7이상으로 유지하였으며, 반응온도는 85℃, 전류밀도는 10∼100mA/cm2의 범위에서 인가하였다.    전압 및 전류 인가 장치는 파형 및 시간을 임의로 제어할 수 있는 potentiostat & galvanostat(PAR 273A)를 이용하였고, 인가된 전기적 요인에 대한 결과로서 나타내는 전압·전류의 측정은 high speed voltammeter(2000, Keithley)를 이용하였다.    반응 후 티타늄시편위에 형성된 산화물의 구조 및 형상은 XRD(Philips) 및 SEM(Hitachi)을 이용하여 관찰하였다.

3.결과 및 토의

금속 Ti는 표면에 자연산화피막(TiO2)으로 덮혀있으며, 강알칼리 용액에서 결정성피막은 수산화물 형태로 변화하며, 용액의 pH가 증가함에 따라 변화속도도 함께 증가하는 것으로 알려져 있다.    Ba-Ti-CO2-H2O계의 상평형도를 고려할 때 BT는 pH 13이상에서 형성되므로 BT박막 제조시에 Ti의 산화에 의하여 형성되는 TiO2는 비정질인 수산화물형태로 Ba+2와 반응하여 BT를 형성하게 된다.[4] Fig. 1은 환원전류펄스(ic, tc)를 인가할 때 Ti표면에 형성되는 BT에 대한 XRD로 펄스시간 및 산화전류(ia, ta)를 고정시키고 환원전류량을 증가시킴에 따라 BT박막의 결정성이 증가함을 알 수 있다. 그리고 환원전류 인가없이 산화전류만을 인가한 Fig. 1 (a)는 BT가 형성되지 않았음을 나타내며, 이는 동일한 실험조건에서 수회 반복 실험할 경우 BT형성이 때로는 관찰되는 경우를 고려할 때 BT형성이 실험전의 전처리에 의한 초기의 Ti위에 존재하는 피막의 상태에 큰 영향을 받는 것으로 추측할 수 있다. 그러나 환원전류를 포함한 Fig. 1 (b, c)의 경우에 BT형성이 항상 관찰되며 환원전류량이 증가할수록 BT의 결정성이 증가함을 알 수 있다.    이는 환원전류 인가시에 H2O 환원에 의한 OH-생성, 즉 pH 증가에 의하여 산화반응 생성물인 TiO2의 비정질상으로의 변화가 빠르게 일어나며 그 결과 BT형성이 보다 유리하게 일어나는 것으로 생각된다.    그리고    전체 산화시간을 26.6분으로 일정하게 유지시킨 다음에 tc를 2초로, 그리고 ta를 2, 8초로 증가시킬 때 형성되는 BT의 XRD를 Fig. 2 (a, b)에 나타내었다. 하나의 cycle만을 고려할 때 환원시간이 일정하므로 BT의 형성은 산화시간의 변화에 따른 결과이며, ta의 증가에 대하여 BT의 결정성이 유사하게 나타나고 있다. 이는 tc에서 생성된 OH-의 효과가 ta가 2초 이상인 경우에 OH-의 산화반응 및 용액내로의 확산 등에 의하여 그 효과가 감소하는 것으로 추측된다. 그러나 Fig. 2(c)는 Fig. 2(a)의 합성조건과 비교시에 전체 환원시간은 같으나, 산화시간은 1/2로 짧은 13.3분에 대한 것으로 오히려 결정성에 있어서 큰 증가를 보이고 있다.    그 차이는 tc가 2초에서 4초로 증가하면서 ta동안에 OH-의 농도가 전극표면에서 높게 유지됨으로서 BT형성이 빠르게 일어나는 것으로 생각된다.

Fig. 3은 Ti를 -1.0 V에서 5초간 유지시킨 다음, 순간적으로 OCP근처인 0.0 V로 상승시킨 후 3.0 V까지 20 mV/s의 속도로 주사할 때의 전류변화를 나타낸 그림이다.    1M NaOH 용액에서 전류는 초기의 TiO2생성에 의하여 상승하면서 1.5V 부근에서 최대값를 나타낸 후 전체 표면에 부동태피막이 형성되면서 감소한다.    그러나 pH 14인 조건하에서 TiO2는 비정형의 수산화막으로 변화하므로 2.0V 이상에서는 OH-환원에 따른 O2발생에 의하여 전류의 재상승이 관찰된다.    그러나 Ba(OH)2용액에서는 1.0 V 와 2.0 V의 두 전위에서 전류피크가 관찰되며, 초기의 피크는 TiO2생성에 기인하며, 두 번째 피크는 Ba+2과의 반응에 의한 BT침전으로 인하여 전류감소가 나타나는 것으로 생각된다. 이 결과는 Fig. 4에 나타난 바와 같이 TiO2 생성에 따른 초기의 급격한 전압상승에 이어서 1.1 V∼2.3 V의 완만한 전위상승과 일치하며, 이는 TiO2의 구조변화에 따른 BT형성이 시작되는 전위영역임을 알 수 있다.    그리고 환원시간의 증가에 따라서 일정전위에 도달하는 시간이 감소하는 것은 pH의 증가에 의하여 TiO2의 구조변화가 빠르게 일어남을 나타내는 것으로 추측된다.

4.참고문헌

1. S.Venigalla, P. Bendale, and J.H.Adair, J. Electrochem. Soc., 142 2101(1995)

2. T.Vargas, H. D    az, Carman I.Silvia and V    ctor M. Fuenzalida, J. Am.Ceram..Soc., 80,

213(1997)

3. K.Kajiyoshi, M. Yoshimura, Y. Hamaji, K. Tomono and T. Kasanami, J. Mater.Res., 11,

169(1996)

4. P.Bendale, S.Venigalla, John R. Ambrose, Ellis D. Verink, Jr, and James H. Adair, J.

Am.Ceram.Soc., 76, 2619(1993)

Fig.3 Potential transient during anodization with different cathodic pulse time

(a)1sec,    (b)5sec , (c) 10sec.

Fig.1. X-ray diffactogram for different cathodic pulse current

ia=25mA/cm2, ta=20sec, tc=10sec

(a)anodic only (b)ic=-10mA/cm2 (c)ic=-25mA/cm2

Fig.2. X-ray diffactogram for different anodic and cathodic pulse time

ic=-25mA/cm2, ia=25mA/cm2

(a) tc=2sec ,ta=2sec , (b) tc=2sec ,ta=8sec      (c) tc=4sec ,ta=2sec

Fig.4. Linear Sweep Voltammogram in different electrolytes [scan rate 20mV/sec, 5sec cathodic polarization at –1V is preceded]

(a)NaOH , (b)Ba(OH)2