제올라이트 L촉매 상에서 1-펜텐의 골격이성화 반응에 관한 연구

이경무, 이화영

서울대학교 공과대학 화학공학과

A Study on the Skeletal Isomerization of 1-Pentene over Zeolite L Catalyst

Kyung Moo Lee, Wha Young Lee

Dept. of Chemical Engineering, Seoul National University

- 서론

환경오염에 대한 우려가 높아지면서 여러 나라에서 가솔린 내의 올레핀과 방향족, 납 성분 등 여러 공해 유발 물질에 대한 규제를 강화하고 있다[1]. 이에 따라 이들을 대체할 새로운 옥탄가 향상제에 관한 연구가 많이 수행되어 왔으며, 그 대안 중 알코올이나 에테르 등 함산소 화합물의 첨가가 가장 유망한 것으로 알려지고 있다[2-3]. 이중MTBE(Methyl tert-Buthyl Ether)나 TAME(tert-Amyl Methyl Ether) 등 에테르 류의 첨가제는 알코올에 비해 증기압, 부식성, 원료의 수급 용이성 등 여러 측면에서 우위를 점하고 있으므로 현재 가솔린 첨가제로서 중심적인 역할을 하고 있다. 향후 환경 규제치의 강화에 따라 이들에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상된다.

한편 가솔린 내 올레핀 중 가장 많은 양을 차지하는 n-펜텐은 옥탄가가 매우 낮으며 증가압 또한 대단히 높아, 이들을 iso-펜텐으로 전환시켜 TAME를 합성할 경우 가솔린 품질의 큰 향상을 기대할 수 있다. 현재까지 올레핀의 골격이성화 반응에 대한 연구는 주로 n-부텐에 대해 집중되어 있으며, n-펜텐의 골격이성화 반응에 대해서는 거의 알려진 바가 없다. 그러나 최근 n-부텐이 LLDPE나 폴리부틸렌의 원료로 사용되면서 부가가치가 크게 상승하여 상대적으로 n-펜텐의 골격이성화 반응에 많은 관심이 모아지고 있다.  TAME는 펜텐의 이성체 중 2-methyl 1-butene이나 2-methyl 2-butene을 메탄올과 반응시켜 얻어지며 MTBE에 비해 휘발도가 매우 작다는 장점이 있다[1].

- 연구의 배경

일반적으로 올레핀의 골격이성화 반응은 강한 산점을 가진 촉매 상에서 진행되는 것으로 알려져 있다[4]. 산세기가 약한 경우에는 이중결합 이동반응이 주로 일어나며, 너무 강한 경우엔 크래킹 반응이 우세하게 된다. 여러 제올라이트 촉매가 올레핀의 골격이성화 반응에 적용된 결과, 촉매의 산도 외에 기공의 크기 및 구조가 매우 중요하다는 사실이 밝혀졌다[5]. 제올라이트의 제한된 기공 구조는 올레핀의 골격이성화 반응에서 부반응의 주원인으로 생각되는 oligomerization/

cracking 반응을 억제하는 작용을 한다. 최근 Thomas 등은 n-부텐의 골격이성화 반응에서 10-MR(membered ring)의 기공 구조를 가지는 제올라이트가 효과적임을 제시한 바있다[5].

한편 Niwa 등에 의해 사용되기 시작한 silicon alkoxide의 CVD 처리에 의한 제올라이트의 변형은 부반응의 주원인이 되는 외부 산점을 선택적으로 제거하고 기공의 입구를 축소시켜 여러 반응에서 선택도의 큰 향상을 보고하였다[6].

본 연구에서는 여러 12MR 제올라이트 중 활성이 가장 좋게 나타난 제올라이트 L 촉매를 여러 가지 변형을 통해 반응성을 개선하고 촉매의 특성을 파악하고자 하였다.

- 실험 방법

촉매는 Tosoh사의 HSZ-500KA (K-form)을 모촉매로 하여 NH4Cl 수용액으로 처리한 후 건조, 소성을 반복하여 H-form의 제올라이트를 얻었다.

반응물인 1-펜텐은 Sigma Aldrich사의 95% 용액을 사용하였다. 얼음물로 채운 비이커 안에 1-펜텐 저장 용기를 넣고 MFC를 통과한 헬륨을 bubbling시켜 일정량의 펜텐이 반응기로 유입되도록 하였다. 반응기는 외경 10mm의 미분형 반응기를 사용하였으며 촉매는 200mg을 사용하였다. 20ml/min의 헬륨 흐름하에 450C에서 1시간 동안 전처리한 후 반응온도까지 승온 또는 냉각하여 반응을 시작하였다. 생성물은 HP-PLOT/Al2O3 컬럼을 사용하는 HP-5890 series II FID를 사용하여 분석하였다.

Silicon alkoxide의 CVD는 위의 장치와 유사하게 Si(OCH3)4 용액이 담긴 용기에 He을 bubbling시켜 반응기를 통과시켰다. 실험장치에 vacuum을 건 후 처리시간을 달리함으로써 alkoxide 함유 정도가 다른 촉매를 제조하였다. Siicon alkoxide의 처리로 생긴 탄소질을 제거하기 위하여 400C에서 50ml/min의 O2로 10시간 동안 처리하였으며,  FT-IR로 이를 확인하였다.

- 결과 및 토론

일반적으로 올레핀의 골격이성화 반응은 400~500C 의 온도 범위에서 우세한 것으로 알려져 있다. 이온교환된 제올라이트 L 촉매상에서 반응을 수행한 결과 450C 이상의 고온에서 높은 iso-펜텐의 수율을 얻을수 있었다. 온도가 낮은 경우 주생성물은 2-펜텐이었으며, iso-펜텐의 수율은 반응온도 상승에 따라 증가하였다. 온도에 따른 반응결과를 표1에 나타내었다.

Table 1. Catalytic activities(%) of zeolite L at various temp. (after 10hrs’ rxn)

| Temp. (C) | Conversion | C3 & C4 | 2-C5= | iso-C5= | C6+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 | 8.47 | 0.05 | 79.36 | 8.06 | 0.10 |
| 400 | 13.43 | 0.13 | 74.10 | 12.79 | 0.08 |
| 450 | 55.82 | 2.16 | 37.70 | 49.06 | 2.66 |
| 500 | 73.69 | 6.99 | 22.00 | 57.64 | 5.66 |

* 2-pentenes were treated as reactants

* ion exchange level : 71.9%

* WHSV : 6.77hr-1

이온교환도에 따른 영향을 알아본 결과 약 70% 정도 양성자로 교환되었을 때 가장 좋은 활성을 나타내었는데 이는 이온 교환에 따른 산도 증가와 기공의 크기 증가에 따른 선택도의 감소가 복합적으로 일어난 결과로 풀이된다.  이 때 촉매의 산도를 NH3-TPD를 이용하여 분석한 결과 H-mordenite나 H-beta 보다는 약하고 H-Y 보다는 더 강한 산도를 나타내었다.

촉매의 활성을 개선시키기 위하여 B의 함침과 silicon alkoxide의 CVD 처리 등으로 촉매를 변형하였다. B 함침의 경우 반응초기의 부반응은 많이 감소하였으나 시간에 따른 전환율의 감소가 크게 나타났다.  여러 문헌에서 10MR 중기공 제올라이트에 대한 B의 함침으로 선택도의 큰 향상을 보고한 것과는 달리 제올라이트 L 촉매는  기공의 크기가 크므로 B이 기공 내부로 유입되어 활성점까지 피독된 결과로 생각되어 진다. 이는 앞의 연구에서의 mordenite나 beta에 대한 결과와 일치하였다.  반면 silicon alkoxide의 CVD의 경우 처리시간이 큰 경우에는 B의 함침과 마찬가지로 전환율의 큰 감소가 일어났지만 적당한 시간 동안 처리된 촉매의 경우 전환율의 큰 감소 없이 반응초기의 선택도를 크게 증가시킬 수 있었다. 이는 silicon alkoxide의 크기가 제올라이트 L의 기공크기보다 크므로 촉매의 외부 표면에 있는 히드록실기와 선택적으로 반응하여 삼차원적으로 연결된 Si 층을 형성하기 때문이다. 이에 따라 부반응의 큰 원인이 되는 외부 표면의 불필요한 산점을 많이 제거할 수 있으며, 문헌에 따르면 처리 시간에 따라 기공의 크기를 A 단위로 조절하는 것이 가능하다.  Fig. 1 에 silicon alkoxide의 처리시간에 따른 촉매의 활성을 나나내었다.

Fig. 1. Catalytic activities of CVD treated zeloite L with

respect to CVD time(hr) after 1 hr’s rxn

촉매의 재생에 관한 실험 결과 600C에서 O2로 소성하는 것만으로 대부분의 코크가 제거되었으며, 여기에 약간의 물을 첨가하여 소실된 히드록실기를 보충함으로써 원래의 촉매와 거의 같은 수준의 활성을 나타내었다.

5. 참고문헌

1. I. E. Maxwell, J. E. Naber, Catalysis Letters, 12,105(1992).

2. J. Shearman, Chem. Eng., Oct., 57(1991).

3. S. Shelley, Chem. Eng., Jan., 62(1994).

4. F. Ancillotti, M. M. Mauri, E. J. Pescarollo, J. Catal., 46, 49(1977).

- S. Natarajan, P. A. Wright, J. M. Thomas, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1861(1993).

- M. Niwa, S. Kato, T. Hattori and Y. Murakami, J. Chem. Soc., Faraday Trans.1,

80, 3135(1984)

7. V. Zholobenko, M. Makarova, J. Dwyer, J. Phys. Chem., 97, 5962(1993).

8. J. Datka, B. Gil, A. Kubacka, Zeolites, 97, 428(1996).