- 폐타이어의 초임계 유체 열분해

정승남, 김선영, 유기풍

서강대학교 화학공학과

- Supercritical Fluid Pyrolysis of Spent Tires

- Seung Nam Joung, Sun Young Kim, Ki-Pung Yoo

- Department of Chemical Engineering, Sogang University, Seoul, Korea

- 서론

- 국내·외에서 생산되는 고분자 폐기물 처리의 주된 방법은 매립과 소각이다. 자연상태에서 쉽게 분해되지 않도록 만들어진 고분자 플라스틱은 폐기된 후에도 쉽게 분해되지 않는다. 플라스틱은 기계적 강도에 비해 가볍다는 장점으로 생산량은 계속 증가되고 있지만 무게에 비해 부피가 크기 때문에 취급이 어렵고 매립 층의 안정을 방해하는 문제점과 소각시 불완전한 연소로 유독 물질이 발생하는 문제점을 갖고 있어 새로운 처리기술개발이 요구되고 있다. 그리고, 현재 고분자물질의 장점을 대체할 수 있는 물질의 개발이 없는 실정이기 때문에 고분자 폐기물의 양은 계속 증가될 것으로 보이며, 대표적인 예로서 폐고무류 및 폐비닐류의 처리가 큰 문제로 대두되어 결국 효율적 처리를 위한 새로운 기술개발의 필요성은 절실하다.

최근에 급증하고 있는 환경보존에 대한 요구는 고분자폐기물의 처리효과를 극대화 시키면서도 불완전 연소에 의한 2차 오염물의 생성을 감소시킬 수 있는 새로운 열분해공정을 필요로 하고 있다. 기존의 매립이나 소각처리를 대체하기 위해 연구되고 있는 열분해(Pyrolysis) 기술은 완전연소에 필요한 산소의 양보다 적은 양의 산소를 공급하거나 산소를 차단한 가운데 필요한 열을 공급하여 폐기물을 분해시키는 공정이다. 현재 고분자 폐기물을 효율적으로 처리할 것으로 기대되는 열분해 공정은 고온 조업에 의한 경제성 문제와 기술문제 해결을 과제로 안고 있는데, 초임계유체(Supercritical Fluids, SCF)를 이용하여 고분자 폐기물을 원래의 저분자 물질로 환원시키는 새로운 열분해기술은 기존의 열분해 공정의 문제점을 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

현재 초임계기술은 혼합물의 분리공정, 신소재개발, 반도체, 환경분야 등의 첨단분야에 응용되고 있으며, 1981년 메사추세츠 공대 화공과 교수였던 Michael Modell 이 초임계수(Supercritical water)를 이용하여 유기폐기물 분해를 시도하면서 초임계기술은 폐기물처리에 이용되기 시작하였다. Dhawan(1993) 등은 Supercritical Toluene을 이용하여 Polyisoprene 과 폐고무를 분해하였고, Metzger(1983) 등은 Supercritical Acetone 으로 Cellulose 분해를, Sunggyu Lee(1993) 등은 Supercritical Water을 이용하여 Poly(vinyl chloride)을 산화 분해시켰다.

국외에서는 일본과 유럽을 중심으로 열가소성 수지, 열경화성 수지, 폐타이어 등의 고분자 폐기물의 열분해에 초임계유체기술을 이용하기 위해 많은 연구가 진행되고 있으며, 이미 Acetone, Toluene 과 Water 등의 유체를 이용한 연구결과가 발표되고 있고 분해된 고가의 단분자들의 재활용을 극대화할 수 있는 기술개발에도 많은 연구를 하고 있다. 초임계 유체들의 상거동과 독특한 물성에 대한 연구는 국내에서도 몇몇 대학과 연구소에서 많이 이루어져 왔으나 고분자폐기물 처리에 대한 응용연구는 거의 전무한 실정으로 본 연구를 통해 이 분야에 대한 기술 개발을 하고자 하였다.

- 실험

1. 시료

고분자 고무류로 이루어진 타이어를 일반적인 열분해 방법보다 가능한 낮은 온도에서 초임계 유체로 열분해시키기 위해서는 초임계 유체로 효율적인 분해력을 나타내는 용매의 선택이 매우 중요하므로 고분자와 용매간의 용해거동에 대한 고찰이 필요하다. 고분자의 용해현상은 저분자 물질의 경우와 달리 대단히 복잡하여 양질 용매속에서 팽윤하고 이어 용해하여 고점도의 콜로이드 용액이 되므로 일정한 용해도라는 것은 없다. 단지 개념적으로 고무류는 화학구조나 응집력이 비슷한 용매에 잘 용해되는 것으로 해석하고 있다. 용매의 고분자에 대한 용해력을 용해도로 나타낼 수는 없으므로 그 중에서도 상호작용계수 μ와 용해도 지수 SP가 가장 많이 이용되고 있다. μ의 값은 작을수록 고분자가 팽윤 및 용해하기 쉬우며, 0.5 이하가 좋은 용매로 작용할 수 있으며 또 SP 값이 가까운 용매일수록 고분자가 용해하기 쉽다. 이상의 자료를 근거로 toluene, benzene, MEK등을 선정하였고, 각 용매에 대한 기본 물성을 표 1에 수록하였다. 초임계 용매는 모두 HPLC급의 고순도의 용매를 구입하여 사용하였고, 폐타이어는 금호타이어 사의 제품을 사용하였다.

- 표1. 초임계 용매의 기본 물성

| Name | Formula | Mol. wt. | Tc[℃] | Pc[MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toluene | C7H8 | 92.14 | 318.6 | 4.108 |
| Benzene | C6H6 | 78.11 | 288.9 | 4.895 |
| MEK | C4H8O | 72.11 | 263.63 | 4.207 |

2. 실험장치

Fig. 1.은 초임계 열분해 장치의 개략도 이다. 주요 구성부는 압력을 올리는 고압 액체펌프, 고온 고압 반응기 그리고 가열부 등 이다. 밸브류는 모두 고압용으로 미국의 HiP 사와 Autoclave 사 제품이며, 고압 액체펌프는 미국의 Milton Roy 사 제품으로 최대압력 40MPa, 최대유량 920ml/hr 이다. 열분해 실험은 500oC와 35MPa의 범위를 갖고 있는 Autoclave 사의 103ml의 반응기와 Reaction Engineering 사의 1000ml의 반응기를 사용하였다. 압력측정은 autoclave 사의 5000psi 압력게이지를 사용하였고, 온도조절은 450℃까지 가능한 가열기와 PID 조절기를 이용하여 반응기의 온도를 설정온도로 조절하였다.

3. 실험방법

반응기 내에 일정량(2∼3g) 정량을 한 폐타이어 조각을 넣고 밀봉한다. 압력조절기를 모두 열은 후 고압 액체펌프를 이용하여 반응기와 장치의 도관(tube) 내부에 용매를 공급하여 후방 압력조절기로 용매가 흘러나오도록 한다. 압력조절기를 잠그고 펌프로 용매를 계속 공급하여 조업압력까지 가압한다. 반응기를 둘러 싼 가열기를 작동시켜서 5℃/min으로 조업온도까지 승온을 시킨다. 온도상승으로 증가하려는 압력은 압력조절기를 이용하여 용매를 일부 배출시키면서 일정하게 유지시킨다. 조업온도와 압력에 도달하면 1시간 동안 온도와 압력을 유지시키며 열분해 반응을 진행시킨 후 5℃/min으로 상온까지 냉각을 시킨다. 반응기를 개봉하여 용액 부어낸 후 슬러지 형태의 잔유물과 잔액을 채취하여 분석하였다. 실험은 온도조건(250, 300, 350, 400℃)과 압력조건(5, 10, 15, 20MPa)에서 수행되었다. 채취된 용액은 GC MS를 이용하여 성분 분석을 하였고, 슬러지는 TGA를 이용하여 질량감소를 확인하였다.

- Fig. 1. Schematic diagram of supercritical fluids pyrolysis for scrap tire

- 결과 및 토론

Fig. 2.은 열분해의 조업온도를 설정하기 위하여 타이어 고무성분의 주원료인    BR, SBR 그리고 천연고무(polyisoprene) 각각에 대한 열중량 분석(TGA)실험 결과이다. BR은 435℃, SBR은 372℃, 그리고 천연고무는 327℃부터 급격한 중량감소가 일어나고 있으며, 대략    5% 정도씩의 분해되지 않는 잔류물이 있다. 따라서 이들 고무의 합성으로된 타이어는 최소한 300℃ 이상에서 분해가 가능한 것으로 판단된다.

Fig. 3.는 toluene을 이용하여 분해온도를 250℃, 300℃, 350℃ 그리고    분해압력은 5, 10, 15Mpa으로 변화시키며 분해율 변화를 실험한 결과이다. 분해율은 다음과 같이 식 (1)에 정의를 하여 수치가 클수록 타이어를 액체성분으로 분해시킬 수 있는 척도로 사용하기 위한 것이다.

분해율(Decomposition)=1−고형잔유물의중량초기타이어의중량×100                                            (1)

온도가 증가하면 각각의 압력에서 모두 분해율이 증가하는 것으로 나타났지만 압력에 대한 열분해의 영향은 일관된 결과를 보이지는 않았다. 본 열분해과정은 압력보다는 온도에 대한 효과가 크게 작용하는 것으로 보여진다.

Fig. 2. TGA analysis of major rubbers              Fig. 3. Decomposition of scrap tire in

in scrap tire                                                        supercritical toluene

- 참고문헌

1. Jagdish C. Dhawan1, Alddar F. Bencsath2, and Richard C. Legendre3,

American Chemical Society, pp.380-394, 1993

2. Dhawan, J. C.; Legendre, R. C.; Bencsath, A. F.; Davis, R. M.,

J. Supercrit. fluids, vol. 4, pp.160-165, 1991

3. Brian S. Kocher, fouad O. Azzam, and Sunggyu Lee,

prepared for presentation at the AICHE Annual Meeting, November 7-12, 1993

for the "Reactions in supercritical Fluids."

4. Brian S. Kocher, fouad O. Azzam, and Sunggyu Lee,

prepared for presentation at the AICHE Annual Meeting, November 7-12, 1993

for the Symposium on "Fundamental Chemical and Physical Processes

in Combustion/Incineration."

5. Earnest F. Gloyna, and Lixiong Li, Environmental Progress, vol. 14, No. 3,

pp.182-192, 1995

6. Y. S. Kim, D. Y. Sun, Y. W. Lee, and J. I. Son, Chemical Industry and Technology,

vol. 11, No. 4, pp.22-31, 1993

7.Y. S. Kim, Journal of environmental Research, vol. 6, No. 1,

pp.74-80, March 1993