Chloride VPE (CVPE) 법을 이용한 GaN 증착공정의 열역학적 해석

신희섭, 신무환*, 박진호

영남대학교 화학공학및공업화학부

*명지대학교 무기재료공학과

# Thermodynamic Analysis of GaN Deposition Process

# using Chloride VPE (CVPE) Technique

Heesub Shin, Moo-Whan Shin*, Chinho Park

School of Chemical Engineering & Technology, Yeungnam University

*Department of Inorganic Materials Engineering, Myongji University

서론

갈륨질소(GaN)는 wide bandgap (약 3.4 eV) 반도체로 직접천이형 band를 갖는 III-V족 질화물 중 대표적인 재료로서, 고온 및 고주파용 전자소자 그리고 청색 및 자외선 영역의 광전소자에 사용될 수 있는 우수한 재료이다1). GaN는 현재 MOVPE (Metal-Organic Vapor Phase Epitaxty) 법, hydride 또는 chloride VPE 법, MBE (Molecular Beam Epitaxy) 법 등과 같은 여러가지 기술에 의해 증착되고 있으며,    기존의 증착 기술의 장점을 극대화하기 위한 연구가 지속적으로 수행되고 있다.

본 연구에서는 수평로 내의 GaCl3와 NH3의 반응을 이용한 CVPE 법에 의하여 GaN 박막을 sapphire 기판위에 성장시켰다. CVPE 법에 의해 성장된 GaN 박막은 일반적으로 증착속도가 빠른 반면, 표면 거칠기가 크고, N vacancy 등 박막내의 결함이 많은 것으로 알려져 있으나 여러 증착변수의 효율적인 조절로 이러한 문제점을 극복할 수 있다2). 따라서 본 연구에서는 증착 공정의 최적화를 통해 GaN 박막의 특성을 개선하기 위한 여러가지 실험 연구를 수행하였고 또한, 증착 실험에 앞서 증착 공정의 열역학적 전산 모사를 수행함으로써 최적의 공정조건을 도출하고자 하였으며 이를 실험 결과와 비교 검토하였다.

열역학 계산

화학반응을 수반하는 다상 혼합물의 평형을 수치 해석적으로 계산하는 방법에는 양론적(stoichiometric) algorithm과 비양론적(nonstoichiometric) algorithm이 있다3). Nonstoichiometric algorithm은 전체 system의 Gibbs 자유 에너지 함수와 양론 수지식으로부터 생성된 서로 다른 선형화된 equation들을 사용하여 화학 평형 조성을 계산하는 방법이다. 그런데 이 방법은 10-10보다 낮은 mole fraction을 가지는 dilute component들이 존재하는 경우 이들의 몰 변화량이 작기 때문에, system의 Gibbs 자유 에너지가 local minima에서 벗어나지 못하는 경우가 많은 단점이 있다. 반면 stoichiometric algorithm은 평형 상태에서 system내에 독립적으로 존재할 수 있는 개개의 화학 반응식들을 먼저 구성하고, 각 화학 반응의 Gibbs 자유 에너지 변화로부터 산출되는 반응 평형 상수들과 원소 및 화합물의 수지식들로부터 산출되는 반응 평형 상수들을 비교하여 허용오차 범위내에 들어올 때까지 반복 계산하여 평형 조성을 계산하는 방법이다. Stoichiometric algorithm은 선형화된 Gibbs 자유 에너지 함수를 필요로 하지 않고 dilute component의 영향도 고려될 수 있으며 또한 동일한 system에 대하여 nonstoichiometric algorithm보다 일반적으로 훨씬 적은 양의 컴퓨터 메모리를 필요로 하는 장점이 있다. 따라서 본 연구에서는 stoichiometric algorithm을 사용하여 GaN 증착 공정을 열역학적으로 해석하였다.

Stoichiometric algorithm을 사용한 열역학 계산에서 계산의 정확도를 결정하는 두가지 주요 인자들은 첫째, system 내에 존재할 것으로 가정되는 화학 종들의 선택이고 둘째, 선택된 화학종들의 열역학 data의 정확도이다. 따라서 본 연구에서는 N-H-Ga-Cl의 4성분계로부터 구성될 수 있는 모든 화학종들 중에서 광범위한 문헌조사를 통해 주로 실험적으로 검증된 열역학 data가 있는 화학종들을 우선적으로 선택하였다. 이러한 과정을 통해 선택된 종들은 모두 24종으로서 이중 기상 종들은 모두 20종이었으며, 액상종은 1종 (Ga(l)), 그리고 고상종들은 3종 (Ga(s), GaN(s), NH4Cl(s)) 이었다. 평형조성의 계산에 필요한 열역학 data 는 각 화학종들의 표준상태 생성 enthalpy (ΔH°f, 298K), 표준상태 생성 entropy (ΔS°f, 298K), 그리고 정압 열용량 (C°p) 관계식들이다. 이들 화학종들의 열역학 data는 문헌조사를 통해 검증된 실험 data가 있는 경우 그들을 우선 인용하였고, 실험 data가 없는 일부 화학종들의 data는 문헌들로부터 인용하였다4~9). ΔH°f 값은 그 값을 직접 사용하였고 ΔS°f 값은 표준상태 entropy (S°, 298K) data로부터 계산을 통하여 구하였다. 또한 C°p 관계식은 온도에 따른 정압 열용량의 실험 data를 주어진 정압 열용량 관계식으로 curve fitting하여 관계식의 계수들을 도출하는 방법으로 구하였다.

열역학 계산은 온도범위 500 ~ 1500 K, 그리고 GaCl3 / [GaCl3 + NH3] = 0 ~ 1.0의 범위에서 수행하였으며, 반응기 압력은 1 atm, 그리고 N2 / [GaCl3 + NH3] 값은 실험조건인 5.2767로 고정시켰다. 이러한 계산을 통해 GaCl3-NH3-N2 system의 온도에 따른 평형 상태에서의 기상 평형 조성을 계산할 수 있었으며 또한, 박막GaN(s)의 평형 수득률(yield :η)도 온도 및 기체 조성비의 함수로 조사할 수 있었다. 이때 수득률(η)은 식(1)에 의해 계산되었다.

(1)

실험

증착 반응기는 외벽이 가열되는 수평 반응로를 사용하였고 quartz를 반응기벽의 재료로 사용하였다. 기판은 (0001) sapphire를 사용하였으며 160 ℃의 H2SO4 : H3PO4 (3 : 1) 용액에서 15분정도 처리하고 DI water로 10분동안 세척한 후 반응기에 주입시켰다. 반응기 내부는 증착에 앞서 N2에 의해 4 내지 5회 정도 purge되었으며, 반응기 내부의 압력은 상압으로 유지하였고, 유도기구를 통해 각 원료들을 반응기 내부로 주입시켰다. 원료로는 GaCl3와 NH3 기체를 사용하였고, GaCl3의 증기압은 온도에 따라 지수적으로 변화하므로 이점을 고려하여 carrier gas (N2)의 유량을 조절함으로써 기체 유량비를 변화시켰다. GaCl3/NH3 기체 유량비는 1 ~ 3 정도에서 변화시켰으며, 증착 이전에 성장온도에서 NH3 gas로 기판의 표면을 nitridation 처리 하였다. 증착 온도는 970 ~ 1040 ℃의 범위에서 변화시켰으며, 증착된 박막은 XRD, SEM, PL을 이용하여 그 재료특성을 분석하였다.

결과 및 토론

Fig. 1은 평형상태에 있는 반응기 내부의 기상 조성을 온도의 함수로 나타낸 그래프이다. 평형상태에서 반응기 내에 존재하는 주된 기상종들은 N2, H2, NH3, GaCl, GaCl3, HCl 등 임을 알 수 있고, 기타 여러 가지의 trace 종들이 존재함을 알 수 있다. 반응기 내부의 주된 III족 chloride 화합물은 약 835K를 전후하여 이보다 낮은 온도에서는 GaCl3이고, 보다 높은 온도에서는 GaCl로 변화됨을 알 수 있다. Fig. 2는 GaN의 수득률을 증착온도와 기체 유량비의 함수로 나타낸 그림이다. GaN 증착은 온도가 증가함에 따라 증가하나, 약 670 K 근처에서 최대치를 보이고, 이후는 급격히 감소하여 750 K 전후에서 etching 영역으로 들어감을 알 수 있다. 이러한 전체적 경향은 기체 유량비가 바뀌어도 변하지 않음을 알 수 있었고 수득률이 일반적으로 온도와 기체 유량비에 모두 의존함을 알 수 있었다. 또한 이러한 수득률의 변화가 기상의 Ga/Cl 비에 가장 크게 영향을 받고 있음을 알 수 있었고 이는 Fig. 3을 통해 관찰할 수 있다. 즉, GaN(s) 수득률이 증가하는 500 K에서 670 K까지는 기상 Ga/Cl 비가 감소하고, GaN(s) 수득률이 감소하기 시작하는 670 K부터는 기상 Ga/Cl 비가 조금씩 증가하다가, GaN(s)가 etching 되기 시작하는 750 K부터는 온도가 증가함에 따라 급격하게 증가하는 것을 볼 수 있다.

그러나 실제로 증착 실험을 통해 증착한 GaN 박막의 증착 속도는 1313 K의 증착 온도에서 GaCl3/NH3가 2인 경우 즉, (Ga / [Ga + N])이 0.67인 경우 최대치를 보였고 이는 열역학 계산 결과와 일치하지 않았다 (Fig. 4). 또한 GaN 증착도 열역학 계산이 예측하는 온도범위보다 훨씬 높은 온도에서 일어남을 알 수 있었고 (계산상 etching 영역), 이로부터 GaN 박막 증착 공정이 평형상태가 아닌 kinetically limited regime에서 진행되고 있음을 알 수 있었다. 그러나 절대값을 고려하지 않은 정성적 경향은 열역학 계산 결과와 잘 일치하였다. 이러한 현상은 증착된 GaN(s)의 dissociation activation energy가 매우 커 식(2)에 의한 분해 반응이 반응속도론적으로 매우 어렵기 때문이며9,10) 또한, 원료가스들의 열분해 반응과 GaN(s) 형성 반응의 activation energy도 비교적 커 낮은 온도의 GaN 증착이 매우 어렵기 때문이다3,10).

(2)

## 감사의 글

본 논문은 과학재단의 특정기초 연구비 지원 (과제번호 : 96-0300-14-01-3)에 의해 수행되었으며, 이에 감사드립니다.

참고문헌

- H.P. Maruska, and J.J. Tietjen, Appl. Phys. Lett. 15, 327 (1969).

- I. Akasaki, H. Amano, Y. Koide, K. Hiramatsu and N. Sawaki, J. Crystal Growth 98, 209 (1989).

- D. Meyer, Ph.D. Thesis, Dept. Chemical Engineering, Univ. of Florida (1984).

- R. Hultgren, P.D. Desia, D.T. Hawkins, K. Gleiser, K.K. Kelly and D.D. Wagman, "Selected Values of the Thermodynamic Properties of the Elements", Am. Soc. Metals Park, Ohio (1973).

- Report CODATA Task Group, J. Chem. Thermodynamics, 8. p.603 (1973).

- A. AitHou, Ph.D. Thesis. Chimie Appliquee. Univ. of Claude Bernard Lyon I (1986).

- JANAF Thermochemical Tables, J. Phys. Chem. Ref. Data, 3, p.311 (1974).

- Thermochemical Data of Pure Substances, Eds. I. Barin, F. Sauert, E. Schultze-Rhonhof, W. S. Sheng, VCH (1993).

- A.V. Davydov and T.J. Anderson, "An assessment of thermochemical and phase diagram data in the Ga-N system", submitted to the J. Crystal Growth (1997).

- N. Newman, J. Ross and M. Rubin, Appl. Phys. Lett. 62, 1242 (1993).

| Fig. 1. Equilibrium vapor phase mole fractions of the GaCl3-NH3-N2 system (Pt = 1 atm; N2 / [GaCl3 + NH3] = 5.2767; Ga / [Ga + N] = 0.67) | Fig. 2. Temperature effect on the GaN deposition yield (Pt = 1 atm; N2 / [GaCl3 + NH3] = 5.2767) |
| --- | --- |
| Fig. 3. Temperature effect on the Ga/Cl ratio in the vapor phase (Pt = 1 atm; N2 / [GaCl3 + NH3] = 5.2767) | Fig. 4. Source gas flow rate ratio effect on the GaN growth rate (Pt = 1 atm; T = 1313 K; N2 / [GaCl3 + NH3] = 5.2767) |