1,2-이염화프로판의 선택적 수첨탈염소 반응에 대한 CVD법으로 제조한 Ni/SiO2 촉매 연구

이동훈, 최영헌, 이화영

서울대학교 공과대학 응용화학부

Study of Ni/SiO2 catalysts prepared by CVD method in the selective hydrodechlorination of 1,2-dichloropropane

Dong Hoon Lee,Young Heon Choi and Wha Young Lee

Div. of chemical Engineering, Seoul National University

서론

Epichlorohydrin(ECH), Ethylene Dichloride(EDC) 제조공정 등에서 발생하는 폐염화물은 열적으로 불안정하며 매우 유독한 화합물이다. 특히 이 실험의 반응물인 1,2-이염화프로판은 ECH제조공정의 주요 부산물이다. 현재 폐염화물은 주로 소각법에 처리되지만, 이 소각법은 다른 오염물질 발생과 에너지의 효율적인 이용면에서 단점을 가지고 있다. 수첨탈염소 반응에 의한 폐염화물의 처리는 이런 단점을 보완하여 폐염화물을 유용한 물질로 전환시키는 방법이다.[1] 지금까지는 Pt, Pd 등의 귀금속 촉매나 NiMo/Al2O3, CoMo/Al2O3 등의 수소화공정의 상용촉매를 이용하여 폐염화물의 완전수소화를 통한 포화탄화수소로의 전환이 주로 연구되었으나[2] 산업적으로 더 유용한 불포화탄화수로의 전환연구가 행해지고 있다. 이런 불포화탄화수소로의 전환에는 Ni, Pt 금속촉매가 유리하며[3], 그 밖에 Pd 에 제2금속(Ag, Cu 등)을 첨가한 촉매에 관한 연구도 보고되었다.

Chemical Vapor Deposition(CVD)는 IUPAC에 따르면[4] 기상에서의 반응이나 흡착을 통해 일어나는 화학적 증착을 말한다. 이 CVD법은 금속전구체의 유독성이 단점이지만 반도체나 전기 소자등 응용범위가 매우 넓은 방법이다.  촉매 제조시에도 간단하고 유용한 방법으로 원하는 금속을 어떤 크기나 모양의 담체에도 특정위치에 증착시킬 수 있는 장점을 가지고 있다.  따라서 이런 장점으로 인해 촉매의 분산도를 높임으로써 촉매활성이 증가하는 것을 기대해 볼 수 있다.

본 연구에서는 이 CVD법으로 제조한 Ni/SiO2 촉매상에서 1,2-이염화프로판의 프로필렌으로의 선택적 수첨탈염소 반응에 대한 실험을 실행하였다. 다음은 이 반응에 대한 간략한 경로를 나타낸 것이다.

CH2ClCHClCH3

CHCl=CHCH3

CH2=CHCH2Cl

CH2=CClCH3

CH2=CHCH3

Fig.1 Suggested mechanism of selective hydrodechlorination 1,2-dichloropropane over Ni catalysts

실험방법

먼저 초기함침법의 촉매는 일정량의 Nickel nitrate염(Ni(NO3)26H2O)을 증류수에 함께 녹여 기공부피를 알고 있는 실리카에 흡수시켜 100도에서 24시간 건조 시킨 후 건조, 공기 분위기에서 450도로 5시간 소성하여 제조하였다. 또 CVD법의 촉매는 원하는 양의 Ni(acac)2와 실리카를 잘 혼합한 후 5ml/min의 질소흐름에서 300도 2시간 동안 유지하여 공기분위기에서 450도로 5시간 소성하여 제조하였다.

이렇게 제조된 촉매를 미분형 고정층 반응기에 0.05g 넣은 후, 400도에서 각각 20ml/min의 수소와 질소를 흘리면서 환원시킨 후 300도에서 각각 20ml/min의 질소와 수소를 흘리며 반응을 수행하였다. 수소/반응물 몰비는 10으로 유지하였으며 반응물인 1,2-이염화프로판은 시린지 펌프를 통해 0.5ml/hr의 유속으로 주입하였다. 생성물의 분석은 FID가 장착된 G.C.(HP-5890 II)를 이용하여 수행되었으며 ICP, TPR, XRD 등을 통해 반응 전후의 촉매의 상태와 촉매 활성점 및 촉매 구조의 변화를 측정하고자 하였다.

결과 및 토론

먼저 CVD법으로 제조한 촉매를 ICP로 분석하여 보았다.

Table 1 ICP Analysis

| 제조시 Ni과SiO2의 질량비 | 10(wt%) | 20(wt%) | 30(wt%) | 40(wt%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ICP 분석결과 Ni질량비 | 7.5(wt%) | 14.2(wt%) | 19.5(wt%) | 24.3(wt%) |

분석결과 제조시 모든 Ni이 SiO2에 화학증착하지 않음을 알 수 있다. 특히 제조시 Ni질량비가 높아질수록 화학증착하는 Ni의 비는 적어지는 것을 볼 수 있다.

다음 그래프는 같은 실험 조건하에서 초기함침법과 CVD법으로 제조한 Ni/SiO2촉매상에서 Ni질량비에 따라 1,2-이염화프로판의 프로필렌으로의 선택적 수첨탈염소 반응을 수행하여 얻은 전환율이다.

Fig.2 Catalytic performance of Ni/SiO2 for the hydrodechlorination of DCPa

with respect to Ni loading at 573K (H2/DCPa = 10)

CVD법으로 제조한 촉매가 초기함침법으로 제조한 촉매보다 좋은 전환율을 나타냈으며 CVD법으로 제조한 촉매도 Ni질량비가 높을수록 좋은 전환율을 보였다. 또한 선택도는 모두 95%이상의 좋은 결과를 보였다. Lindblad et. al.[5]은 Ni(acac)2과 알루미나와의 CVD에서 먼저 알루미나와의 표면과 하나의 acetylacetonate리간드가 남은 Ni이 먼저 반응하는 것을 주장하였다.  그러면서 하나의 리간드를 가진 Ni은 원자적으로 잘 분산되었지만 알루미나와의 강한 결합 때문에 촉매활성을 띠지 못한다. 하지만 이 리간드는 공기분위기 하에서 온도를 올려줌으로써 제거되어 곧 Ni은 활성을 띠게 된다. 이런 이유로 CVD법에 의해 실리카에서도 더 잘 분산된 Ni 때문에 CVD법으로 제조한 촉매가 초기함침법으로 제조한 촉매보다 훨씬 더 좋은 활성을 띠는 것으로 생각된다.

참고문헌

- S.Kovenklioglu, Z. Cao, D. Shah, R. Farrauto, E.N. Balko, AIChE J., 38, 1003(1992).

- Scott S. P., Sweetman M., Thomson J., Fitzgerald A. G., and Strurrock E.J., J.

Catal., 168, 501 (1997).

- Ueda Wataru, Tomioka Satoshi, and Morikawa Yutaka, Chem. Lett., 879 (1990).

- J. Haber, Pure Appl. Chem., 63, 1227 (1991).

- M. Lindblad, L. P. Lindfors, T. Suntda, Catal. Lett., 27,323 (1994).