석탄의 휘발성분 변화에 Coke Oven 열전달 변화에 관한 수학적 Model

노중호, 배영하, 강인석*

포항공과대학교 철강대학원, 포항공과대학교 화학공학과*

Mathematical Model for Heat Transfer considering The Volatile Matter Effect

J.H. ROH, Y.H. BAE, I.S. KANG*

Graduate School of Iron & Steel Technology POSTECH, Department of Chemical Engineering, Pohang University of Science and Technology (POSTECH)*

서 론

코크스는 역청탄을 탄화실내에서 약 950℃ 이상 건류하고 난 잔류물로 용광로 내에서 에너지 공급원과 고로내 열풍의 통기성을 확보하는 역할과 아래와 같이 반응을 통한 철광석의 환원제 역할을 함으로써 철광석으로부터 철을 생산하게 한다.

Fe2O3 + 3C → 2Fe + 3CO,                                  (1)

3 Fe2O3 + CO → 2Fe3O4  + CO2                                                 (2)

Fe3O4 + CO → 3Fe + 4CO2                                  (3)

최근 세계 고로의 추이가 대형화 되면서 안정하고, 우수한 품질의 Coke를 요구하게 되면서 품질에 대한 중요성이 크게 대두되기 시작하였다. 그러나 코크스의 품질을 안정하게 유지하기 위해서는 점결성이 큰 유연탄을 사용해야 하는데 이는 원가부담을 가중시키는 결과를 초래하게 된다. 따라서 코크스 생산에 있어서 품질안정과 더불어 원가를 낮추는 기술의 필요성이 절실하게 되었다. 즉 품질의 안정을 기하면서 동시에 원가에 대한 부담을 낮추기 위해선 원료탄 자체의 연구와 더불어 건류과정에 대한 연구가 병행되어져야 하며 이를 위해서는 반드시 건류과정에서의 열전달 현상에 대한 연구가 불가피하게 되었다. 그러나 건류과정에서 탄화실내에서 일어나는 여러 가지 현상의 해석이 매우 복잡하고 또한 모델을 세우기 위한 가정이 현실과 상이하여 정확한 예측 모델을 세우기가 쉬운 일이 아니다. 그러나 Merrick1) 의 모델에서 장입되는 석탄의 수분과 부피밀도, 건류중의 수축현상과 수분의 이동현상을 고려한 열전달 예측 모델을 수립함으로써 탄화실내 열전달 현상을 규명하는데 중요한 공헌을 했다. 그러나 건류 중에 발생하는 휘발성분의 물질수지 규명과 그로 따른 에너지수지를 고려한 열전달 속도의 변화등은 그대로 미지수로 남아있게 되었다. 따라서 이러한 석탄에 함유된 20% 이상의 휘발성분에 대한 발생 메커니즘 규명과 이로 인한 원료탄 휘발분 변화시 탄화실내 열 전달 변화 예측에 관한 모델 정립이 요구된다.

따라서 본 연구에서는 내용이 코크스 오븐에서 석탄 건류할 발생한 휘발성분의 수학적 수식모델로 예측하고, 그것을 기반으로 온도와 시간에 따라 코크스 오븐의 온도분포를 예측하는 수학적 모델을 수립하는데 중점을 두었다.

이론

- 모델 구조

탄화실 내의 충전물은 초기에는 균일하다고 가정하고, 분리 및 체류량에 의한 열극 현상 및 밀도의 비균일성은 없다고 가정하면, 1 차원적인 열전도도 식은 다음과 같다.

ρC∂T∂t=∂∂xK∂T∂x+rgascgas∂T∂x+ρ0dQdt      (W m-3)         (4)

 : 충전물의 부피 밀도 (Kg/m3), C : 충전물의 비열 (J/Kg ℃),

K : 충전물의 열전도도(J/ m ℃ s), 0 : 초기 충전물의 부피 밀도  (Kg/m3)

t :  시간 (s),  x : 벽으로부터의 거리 (m)

rgas :  충절물의 기체 흐름으로 인한 물질 전달(Kg/m2 s)

Cgas : 가스의 비열(J/Kg ℃)

비정상 상태의 편미분 방정식이므로 두개의 경계 조건과 한 개의 초기 조건이 필요하다. 경계 조건은 연소실 벽면의 온도는 공정상 측정이 가능하며 탄화실 벽면의 열선속 및 온도가 연속이라는 가정하고, 오븐의 중심은 열선속 즉 온도 구배가 0이라고 가정한다(대칭조건).

초기 조건은 탄화실내의 초기 온도는 초기 장입물의 온도인 25℃로 가정 하였다.

2. 습도 및 증기의 영향

일반적으로 충전물의 수분은 5~10% 정도이다. 건류가 진행되면서, 오븐 벽 근처의 수분은 증발되어 중심부로 이동하여 응축된다. 응축이 일어날 때 의 수분의 잠열에 의해서 중심부쪽에 열이 전달된다. 본 연구에서는 수분의 증발, 응축, 대류 메커니즘에 대해 가정한 모델을 사용한다.

Boiling

수분은 100℃에서 오븐 벽으로부터 가장 가까운 부분에서 증발한고 가정한다. 다음 방정식은 boiling plane의 위치를 정하는 식이다. Suffices +,-는 각각 낮은, 높은 온도로 부터의 접근을 의미한다.

T=100  (℃)                                              (5)

∂T∂xxb+=0     (K m-1)                                  (6)

ωxb−=0                                                (7)

where ω=moisture content of moisture, xb= the distance of the boiling plane from the wall(m)

아래의 방정식은 각각 boiling plane에 대한 Mass balance와 heat balance이다. 식에서 r은 boiling rate과 boiling plane의 진행 rate를 의미한다.

r=ρωxb+dxbdt       (kg m-2 s-1)                             (8)

2.257(106)r = −KdTdxxb−        (W m-2)                  (9)

Condensation

Condensation은 100℃ 보다 낮은 boiling plane에서 가장 가까운 면에서 일어난다고 가정한다.

T=100  (℃)                                                (10)

∂T∂xxb−=0          (K m-1)                                (11)

ωxc+=ω0                                                 (12)

식(12),(13)은 각각 condensation의 mass balance와 heat balance이다. 모든 steam 은

condensation 된다는 가정하에 아래 두식은 moisture production rate, heat released rate은 boiling rate에 의존하는 관계를 나타낸다.

(kg m-2 s-1)              (13)

−K∂T∂xxb+=2.257(10)6r             (W m-3)                 (14)

Convection

Charge의 중심부의 온도가 100℃이상 되면, 더 이상 응축은 일어나지 않으며, 증발된 모든 steam은 오븐 밖으로 빠져 나간다고 가정을 하였다. 즉, boiling rate은 mass flow rate와 같게 된다. 식 (15)와 (16)은 steam의 convection에 의한 열 전달을 나타내는 방정식이다.

rmoit = r             (kg m-2 s-1)                                (15)

Cmois= 1810 + 0.66T   (J kg K-1)                                (16)

3. 휘발 물질의 영향

석탄의 건류 중에 발생되는 휘발 물질들은 매우 다양하지만 본 Model에서는 CH4, C2H6, CO, CO2, Tar, H2, H2O, NH3, H2S 등의 9개 물질로 단순화 하였다.

Kinetic of  the volatile matter released

각 휘발 물질들(mj)의 특정 온도에서 시간에 따른 발생량은 Merrick1) 이 제시한 식(17) , (18), (19) 식을 이용해 구할 수 있다. 식(17)은 본 연구에서는 Runge Kutta method를 사용해서 시간에 따른 값을 구한 뒤, 식(19)를 이용해서 식(18)의 해를 적분 방정식을 풀면 시간에 따른 각각의 휘발 성분들의 발생량을 계산할 수 있다.

dδdt=kexp−ERT1−δ                                      (17)

where  : the fraction of component of volatile matter released by time t,  : The frequency factor(s-1), E= the activation energy(J kmol-1); and T= the temperature(K)

mj(t)=mj01δ(t,E)dFj(E)                                              (18)

mj는 각 성분의 성분 분석에 의해서 구할 수 있는 값이다.

Fj(E)는 각 물질의 발생분포함수로 Rosin Rammler function1)을 사용했고,

Fj(E) = exp(-((E-Eo)/))          j=1,2….9                     (19)

이다.

Convection of the volatile matter

생성되는 휘발 성분은 축척 되지 않고 모두 오븐 밖으로 빠져 나가고, 이때, 빠져나가는 휘발 성분과 충전물 간에 열 교환이 일어나고, 열적 평형 상태에 도달 한다고 가정하였다. 식(20) 은 각 성분들에 대한 mass balance이고, 식(21)은 식(4) heat transfer equation에서 gas convection term 중 휘발성분의 영향을 나타낸다.

rvol,j,i=iqvol,j,i                                                 (20)

(rvol×cvol)j,i=j9rvol,j,i×cvol,j,i                                       (21)

where; i=Position index from the oven wall, j=1,2….9, rvol,j,I = i번째위치 j성분의 mass flow rate, qvol,j,i= i번째 위치에서 , j성분의 생성 rate,  cvol,j ,i= specific heat of volatile matter.

토의 및 결과

heat transfer equation (4)의 해를 구하는데, 두개의 경계조건과 하나의 초기조건을 사용했고, specific heat과 thermal conductivity는 문헌[2]에서 얻었고, bulk density는 상수 값(초기값)으로 가정해서 해를 구했다. 해를 구하는 방법은 시간과 공간에 관계없이 안정한 Crank-nicolson method를 사용했다. 본 연구에서는 휘발성분의 발생에 따른 열 전달 변화에 중점을 두었는데, 시간에 따른 각각의 위치에서의 휘발 성분의 발생량을 구함으로써 휘발성분의 빠져 나감으로써 변화하는 charge의 물성 변화들을 예측 할 수 있었다. 특히, 지금 까지의 논문에서는 휘발 성분의 대류에 의한 전열 효과는 고려되지 않았다. 저온의 휘발성분이 고온의 충전물을 빠져 나가면서 열 교환을 하게 된다. 이것을 고려하기 위해서는 각각의 위치에서 시간에 따른 휘발성분의 발생 rate을 계산 함으로서 가능하다. 실제로 실험결과를 보면 휘발성분의 대류에 의해 현저한 온도 하강을 보이므로 이러한 경향을 잘 설명하고 있다. 아래 그림은 휘발 성분의 대류에 의한 영향을 고려 했을 경우와 그렇지 않았을 경우의 시간에 따른 온도의 변화를 보여주고 있다. 그림1에서 보면 오븐의 1/2지점은 시간이 지남에 따라 휘발 성분의 대류 영향으로 charge 온도가 약간 감소 하는 결과를 보였고, 그림2.의 oven center에서의 온도 변화를 보면 온도 감소가 더 크게 나타나고 있다. 위 실험 결과는 휘발 성분 발생에 의해 변하는 Bulk density등 물성들의 효과를 충분하게는 반영하지 못했다. 본 연구에서는 이러한 물성들의 변화를 충분히 고려하여, 오븐에서의 전열현상을 해석 할 것이다.

참고문헌

그림1. Oven 1/2 지점에서 시간에 따른 온도

그림2. Oven center 에서 시간에 따른 온도

- D.Merrick, Fuel 62(1983),p.535

- A.Aagroskin, E. Igoncharlov, L.V.Lovetskil, L.A.M.akeev, Coke and Chem., 5 (1973), p.3.

3) 조남수, 석탄의 열분해 반응 mechanism 연구 및 반응로 Model 개발, 포항공과 대학교 (1997),