PS/PE 블렌드의 Strain Hardening 거동

백승재, 홍정숙, 안경현, 이승종

서울대학교 응용화학부

# Strain Hardening Behavior in PS/PE Blend

Seung Jae Baik, Jung Sook Hong, Kyung Hyun Ahn and Seung Jong Lee

School of Chemical Engineering , Seoul National University

서론

선형 점탄성 영역에서의 immiscible 고분자 블렌드의 유변학적 거동에 대해서는 그 동안 많이 연구되어왔다. Immiscible 고분자 블렌드의 선형영역에서의 유변학적 거동은 M.Doi[1], J.F.Palierne[2] 등의 에멀젼 (emulsion) 모델로서 많은 부분이 설명되어진다. 하지만 비선형 영역에서는 큰 변형에 따른 고분자 내부 물성과 구조의 변화로 인해 점탄성을 예측하기가 매우 어렵다. 이런 범위에서의 점탄성은 주로 단축 신장(uniaxial elongation) 실험에 의해 설명되어지며, 이런 신장 유동에서의 유변학적 물성은 여러 공정에서 매우 중요하게 이용되고 있다. 특히, blow molding, spinning, film processing, thermoforming 등의 분야를 예로 들 수 있다. 여기에 대한 지금까지의 연구는 주로 분자 구조와 신장 점도에서의 strain hardening 거동의 관계를 설명하는데 초점이 맞춰져 있었다[3]. 특히 최근에는 metallocene 촉매의 개발에 힘입어, Zieglar-Natta 촉매로는 만들 수 없었던 long chain branching(LCB) 고분자나 narrow molecular weight distribution을 가지는 고분자를 얻을 수 있게 되었고, 이런 물성들은 strain hardening의    증가를 나타내는데 큰 효과가 있다고 생각되어지고 있다.[4,5]

특히 PE를 기초로 한 고분자 블렌드의 신장 점도는 주로 제품의 가공성과 기계적 물성을 향상시키기 위해 많이 연구되어져 왔다.

본 연구에서는 strain hardening을 보이는 HDPE 와 PS 블렌드 계의 신장 점도에서 strain hardening behavior를 고찰해보았다.

실험

신장 점도 측정을 위한 샘플은 단축 압출기(single extruder)를 사용하여 길이 16cm의 실린더 형 샘플을 만들었다. 가공 온도는 200oC 로 하였으며, 신장 점도기는 Meissner 형태의 유변물성 측정기(rheometer)를 사용하였다. 신장 실험은 온도 155oC, strain rate은 0.05/s, 0.1/s. 0.2/s 에서 실험하였다.

RMS 800을 이용하여 dynamic frequency sweep test와 dynamic time sweep test를 하였다. 이때 샘플은 진공 오븐에서 110oC , 3시간 동안 annealing을 하였다.

각각 샘플들의 열적 안정성을 조사하기 위해 200oC 에서 1800초동안 RMS800 을 이용하여 dynmic time sweep test를 하여본 결과, 1800초 동안 열적 변형은 없었다

Table 1. Characteristics of materials

|  | HDPE | PS |
| --- | --- | --- |
| MW | 214,750 | 260,000 |
| MN | 9,690 |  |
| MZ | 1,329,960 |  |
| PI | 22.0 |  |

결과 및 토의

1980년대까지 많은 사람들은 HDPE는 신장 실험에서 strain hardening 을 보이지 않는다고 믿어왔다. 그러나 최근 촉매의 발전등에 힘입어 Dow chemical 등에서는 strain hardening 을 나타내는 HDPE 를 개발하였으며, 이러한 strain hardening은 LCB와 초고분자량성분의 영향으로 생각되어지고 있다[4]. LCB PE는 비슷한 분자량의 선형 PE와 비교할 때,    낮은 frequency 에서는 보다 큰 점도를 가지며 높은 frequency 에서는 더 낮은 점도를 가진다. 그리고 보다 긴 완화시간(relaxation life time)을 가지는데 이러한 장시간완화거동이 strain hardening에 영향을 준다고 생각되어지고 있다[4,5].

Fig.1 에서 볼수 있듯이 우리가 사용한 HDPE 는 155oC , strain rate 0.1/s 에서 strain hardening 현상이 나타났다. 여기서 strain hardening을 나타내는 HDPE 90%에 strain hardening을 나타내지 않는 PS 10% 를 블렌드해주게 되면 아주 흥미로운 결과를 나타나게 되는데, 즉 strain hardening의 커지는 시너지 효과(synergic effect)를 볼 수 있다. 그러나 PE:PS =80:20 의 블렌드는 Fig.1에서 볼 수 있는 것처럼 strain hardening 현상이 나타나지 않음을 알 수 있다. 즉, strain hardening을 나타내는 HDPE에 어느 정도 양의 PS가 분산되어 있을 때에는 오히려 strain hardening이 증가하지만,    PS의 양이 많아지면 strain hardening 현상이 없어지는 것을 알 수 있다. 이런 시너지 효과는 immiscible 블렌드에서 큰 분자간 상호인력에 의한 증가된 완화시간(relaxation time)에 인한 것이라고 할 수 있다. 즉 어느 정도 분산된 PS 상을 가지고 있는 HDPE-rich 블렌드는 순수한 HDPE보다 더 큰 탄성력을 가지며 이것이 strain hardening의 증가를 가지고 오는 것이다.    G.Field 의 연구에서도[5] 이런 현상을 설명하고 있다. G.Field는 strain hardening을 보이는 LDPE 에 strain hardening을 보이지 않는 LLDPE 어느 정도 섞어주면, 순수한 LDPE 보다 증가된 strain hardening을 보임을 설명하였으며, 이것은 우리의 결과에서도 적용됨을 알 수 있다.

Fig.2 는 HDPE:PS=70:30 블렌드에서 G', G"을 실험으로 구한 것과 palierne model[2]로 예측한 것을 비교한 것이다. Palierne식은 고분자 블렌드의 에멀젼 상태에서, 변형이 적게 일어나는 선형영역의 점탄성 분상상과 연속상의 유변학적 특성을 예측하는 식으로 알려져있다. 우리의 블렌드 에서도 5% strain 영역에서 잘 일치함을 볼 수 있다.

결론

Strain hardening을 나타내는 HDPE에 strain hardening을 나타내지 않는 PS 10% 를 블렌드해주게 되면 strain hardening의 커지는 시너지 효과를 볼 수 있었다. 이런 효과는 immiscible 블렌드에서 큰 분자간 상호인력에 의해 증가된 완화시간과 탄성력에 의한 것에 의한 것이다.

참고문헌

- Doi,M.and Otha,T.:J.Chem.Phys.,95(2) (1991)

- Palierne,J.F.:Rheol.Acta.,29(1990)

(3)Yamaguchi,M. and Miyata,M.:Polymer Journal, 32, 164 (2000)

(4)Yan,D., Wang,W.J. and Zhu,S.:Polymer, 40, 1737 (1999)

(5) Mimic,P.,Bhattacharya,S.N. and Field,G.: Intern. Polymer Processing, 13, 50 (1998)

(6)Martin,P.,Carreau,P.J. and Favis,B.D.:J.Rheol. , 44(3), 569 (2000)

Fig.1 Elongational viscosity of HDPE,PS blend (155oC,strain rate=0.1/s)

Fig.2 Comparison between experimental data and Palierne model.

(200oC, strain 5%)