제올라이트 5A와 활성탄에 의한 CH4, H2 순수기체의 흡착평형

최병욱, 최대기, 이영환, 김성현, 이창하**

한국과학기술연구원 환경공정연구부, 고려대 화학공학과, 연세대 화학공학과**

Adsorption equilibria of pure component for CH4and H2 on zeolite 5A and

activated carbon

Byoung-Uk Choi, Dae-Ki Choi, Young-Whan Lee, Sung-Hyun Kim, Chang-Ha Lee**

Div. of Environment and Process Technology, KIST

Dept. of Chemical Engineering, Korea Univ.

Dept. of Chemical Engineering Yonsei Univ.**

서론

원유 매장량의 한정과 지구환경오염에 따라 청정원료를 개발하려는 노력이 최근까지 활발히 이루어져 왔다. 이 중 가장 많이 주목 받고 있는 물질은 수소로 알려져 있다. 본 연구의 목적은 천연가스 CH4열분해에 의해 생성되는 가스 중 수소를 분리 및 정제연구에 필요한 기초데이터를 수집하기 위한 연구이다. PSA(Pressure Swing Adsorption)는 평형과 속도 매개 변수가 필요한데, 이 중 평형 매개변수를 구하기 위해 부피측정법을 이용하여 고압흡착평형 실험을 수행하였다. 제올라이트 5A(4~8mesh, WR grace co.)와 활성탄(6~16mesh, Calgon co.) 흡착제를 이용하여 CH4과 H2 각 순수기체에 대해 293.15K, 303.15K, 313.15K의 온도 범위와 0~20atm의 압력 범위에서 흡착평형실험을 수행하였다. 순수성분 흡착평형 자료로부터 매개변수를 구한 후, 흡착평형 모델식을 사용하여 실험값과 예측값을 비교해 보았다.

이론

본 연구에서는 기존의 흡착평형 모델 중 Langmuir, Freundlich, Langmuir-Freundlich(L-F), Toth, Unilan 모델을 고려하였다. 각각의 모델식은 다음과 같다.

Langmuir 모델

q=qmBP1+BP                                       (1)

Freundlich 모델

q=kP1t                                      (2)

L-F 모델

q=qmBP1t1+BP1t                              (3)

Toth 모델

q=qmP(B+Pt)1t                                 (4)

Unilan 모델

q=qm2slnc+Pe+sc+Pe−s                           (5)

실험

본 연구에서 사용한 흡착제는 제올라이트 5A와 활성탄이며, 흡착질은 순도 99.99%의 CH4과 H2를 사용하였다. 293.15K, 303.15K, 313.15K의 온도범위와 0~20atm의 압력범위에서 실험하였다. 제올라이트 5A는 613.15K에서 12시간동안, 그리고 활성탄은 423.15K에서 6시간동안 활성화시켜서 사용하였다. 흡착평형 데이터는 흡착평형 전을 1, 후를 2로 보고 두 cell(loading cell과 adsorption cell)에서 물질수지 식(6)을 이용하여 압력, 온도, 농도를 통해  흡착량을 구하였다.

PVZRT|l1+PVZRT|a1=PVZRT|l2+PVZRT|a2+nM                   (6)

결과 및 토론

Fig.1은 303.15K에서 활성탄에 CH4의 흡착등온선을 모델식 (1)~(5)에 따라 비교해서 도시하였다. 이 중 L-F, Toth, Unilan 모델이 실험값을 잘 예측하였다. 제올라이트 5A에 대한 CH4의 흡착등온선도 상기의 세 모델이 실험값과 잘 일치하였다. 그러나 제올라이트 5A와 활성탄 흡착제에 대한 H2의 흡착등온선은 L-F 모델과 Freundlich 모델이 좋은 결과를 보여 주었다. 활성탄과 제올라이트 5A 흡착제에 따른 CH4의 모델식의 평균 오차는 각각 Langmuir 7.16%, 3.84%, Freundlich 7.87%, 13.64%, L-F 0.32%, 0.95%, Toth 2.97%, 0.55%, Unilan 1.47%, 3.57%였으며, H2의 모델식의 평균 오차는 Langmuir 16.27%, 24.95%, Freundlich 5.39%, 12.11%, L-F 4.97%, 12.10%, Toth 8.52%, 23.74%, Unilan 8.52%, 64.30%로써, L-F 모델이 위  모델식 중 CH4과 H2의 실험값을 동시에 잘 예측하는 것으로 나타났다. 따라서 모든 실험결과는 L-F 모델식을 적용하여 흡착등온선을 나타내었다.

Fig.2와 Fig.3에 제올라이트 5A와 활성탄 흡착제에 대하여 CH4과 H2 순수기체의 각각의 온도에서 L-F 모델로 도시한 흡착등온선을 나타내었다. 흡착등온선에서 온도가 증가함에 따라 흡착량이 감소함을 알 수 있었다. CH4의 흡착등온선은 두 흡착제 모두 3atm 이하의 저압영역에서 압력의 증가에 따라 흡착량이 급격히 증가하고 고압영역에서는 압력의 증가에 따라 흡착량이 완만히 증가하는 경향을 보였다. 그러나 H2의 경우는 전 영역에서 압력의 증가에 따라 흡착량이 선형적으로 증가하는 경향을 보였으며, 매우 작은 흡착량을 보였다. 이러한 경향으로부터 PSA공정에 의한 H2회수가 이루어질 수 있음을 알 수 있다. 그리고 제올라이트 5A보다 활성탄이 CH4과 H2에 대한 흡착량이 더 크며, 두 흡착질만 있을 경우 메탄에 대한 선택도가 활성탄이 제올라이트 5A 흡착제보다 더 크게 나타났다. 따라서 두 흡착질만 분리하는 곳에서는 활성탄이 제올라이트 5A보다 더 적당함을 예상할 수 있다. 그러나 일반적으로 활성탄은 PSA공정에서 주 불순물을 분리하는 데에 사용되며, 제올라이트는 미량원소를 분리하는 곳에 사용되고 있다.

결론

활성탄과 제올라이트 5A 흡착제에 대해 293.15K, 303.15K, 313.15K의 온도범위와 0~20atm의 압력범위의 흡착등온선을 통해 H2의 흡착량은 CH4의 흡착량보다 상대적으로 적은것으로 확인되었으며, 이로부터 천연가스 열분해 생성가스의 주 불순물인 CH4로부터 H2를 분리 회수할 수 있음을 알 수 있었다. 또 온도가 증가함에 따라 흡착량은 감소하였다. 특히 CH4의 경우 3atm 이하의 저압영역에서는 흡착량이 급격히 증가하는 반면 고압영역으로 갈수록 흡착량이 평형에 도달하게 된다고 볼 수 있으며 H2의 경우 압력에 따라 흡착량이 선형적으로 증가함을 알 수 있었다. 또한 CH4과 H2의 선택도는 제올라이트 5A보다 활성탄이 좋은 것으로 나타났다. 실험값이 가장 잘 예측되는 모델식은 L-F 모델식이었고, 모든 흡착등온선은 이 모델식으로 도시하였다.

참고문헌

[1] Ralph T. Yang:  “Gas separation by adsorption processes”

[2] 윤정호, “휘발성 유기화합물의 다성분 흡착과 고정층 흡착탑의 열재생”, 고려대학교 박사학위 논문(1999)

[3] 이영준, “제올라이트 5A와 활성탄에 의한 CH4/CO 혼합물의 흡착평형에 관한 연구”, 연세대학교 석사학위 논문(1996)

[4] J.U. Keller, Dreisbach, H.Rave, R.Staudt and M.Tomalla: “Measurement of gas mixture adsortion equilibria of natural gas compounds on microporous sorbents”, Adsorption 5, 199-214 (1999)

Fig.1 Adsorption isotherms of equili                       Fig.2 Adsorption isotherms of CH4,

-brium model                                                            H2 on zeolite 5A

Fig.3 Adsorption isotherms of CH4,

H2 on activated carbon